Федеральное государственное бюджетное  образовательное

учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

Кафедра  «Технология и оборудование химических,

нефтегазовых и пищевых производств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б.1.3.10.1. «Электрокристаллизация металлов»

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»

Профиль подготовки - ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

форма обучения – очная

курс – 4

семестр – 7

зачетных единиц – 2

часов в неделю – 2

всего часов – 72

в том числе:

лекции – 14

коллоквиумы – 4

практические занятия –18

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 36

экзамен – нет

зачет  −  7 семестр

РГР – нет

курсовая работа –  нет

курсовой проект – нет

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

«02» июля  2018 года,  протокол №  12

Зав. кафедрой ТОХП           _________  Целуйкин В. Н.

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании

УМК по направлению 18.03.01«Химические технологии»

«02» июля  2018 года, протокол № 6

Председатель УМКН _____________Целуйкин В. Н.

Энгельс 2018

- Цели и задачи  освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины Б.1.3.10.1 «Электрокристаллизация металлов» является необходимость привить студентам теоретические основы по особенностям электрокристаллизации металлов и сплавов в зависимости от условий и режима процесса. Рассмотреть термодинамику и кинетику разрастания зародышей. Познакомить студентов с данными о морфологии и скорости роста поверхности металла при электрокристаллизации; со структурой электрохимических осадков металлов и сплавов.

Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование знаний о теоретических основах по дисциплине для самостоятельной обработки и обсуждения экспериментальных данных при выполнении научно-исследовательских работ

- формирование навыков для выбора составов электролитов и режимов электролиза с целью получения электрохимических покрытий металлами и сплавами, обладающих функциональными свойствами.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Электрокристаллизация металлов» относится к Б.1.3 дисциплинам по выбору ООП ВО в профиле «Технология электрохимических производств подготовки бакалавров».. Перечень дисциплин, необходимых для усвоения данной дисциплины учебного плана подготовки бакалавра: «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; «Физическая химия»; «Математика»; «Теоретическая электрохимия»; «Электрохимические технологии».

3. Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20).

В результате изучения дисциплины студент должен:

3.1 Знать: отличия процесса электрокристаллизации от других электродных процессов; особенности электрокристаллизации по сравнению с другими электродными процессами; термодинамику и кинетику процессов электрокристаллизации металлов и сплавов; морфологию и скорость роста поверхности металла при электрокристаллизации; теорию электроосаждения сплавов, соосаждения примесей; определять структуру электрохимических осадков и сплавов.

3.2 Уметь: с научной точки зрения описать  механизм и кинетику процесса электрокристаллизации металлов и сплавов, рассчитать параметры этого процесса, определять зависимость между структурой получаемого покрытия и условиями осаждения, определять свойства электрохимического покрытия.

3.3 Владеть: основной техникой и методами исследования электрохимических процессов, методами математического анализа и обработки результатов исследований.

4. Распределение трудоемкости (час) дисциплины по темам и видам занятий.

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы | Часы / Из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 7 семестр |
| 1 | 1,2 | 1 | Термодинамика образования кристаллических зародышей | 8/1 | 2/1 | - | - | 2 | 4 |
|  | 3,4,5 | 2 | Кинетика нуклеации | 12/2 | 4/2 | - | - | 2 | 6 |
|  | 6,7,8 | 3 | Морфология и скорость роста поверхности металла при электрокристаллизации | 11/2 | 2/2 | 2 | - | 2 | 5 |
|  | 9, 10 | 4 | Применение нестационарного электролиза при электроосаждении металлов | 9/0 | 2/0 | - | - | 2 | 5 |
| 2 | 11,12 | 5 | Электроосаждение сплавов | 9/2 | 2/2 | - | - | 2 | 5 |
|  | 13,14,15 | 6 | Соосаждение примесей Наводораживание при электроосаждении. Свойства покрытий | 11 | 1 | - | - | 4 | 6 |
|  | 15, 16,17,18 | 7 | Структура и свойства электрохимических осадков металлов и сплавов | 12/3 | 1/1 | 2 | - | 4/2 | 5 |
| Всего | 72/10 | 14/8 | 4 | - | 18/2 | 36 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учено-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Термодинамика образования кристаллических зародышей. Электрокристаллизация – определение, примеры. Особенности электрокристаллизации по сравнению с другими электродными процессами. Образование кристаллических зародышей. Понятие докритическая, закритическая стадии. Гомогенная нуклеация. Гетерогенная нуклеация. Двумерная нуклеация. Механизмы нуклеации. | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |
| 2 | 4 | 2,3 | Кинетика нуклеации Скорость перехода в закритическую область. Стационарная нуклеация. Поток зародышей, переходящих в закритическую область. вычисление стационарного тока. Нестационарная нуклеация. | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |
| 3 | 2 | 4 | Морфология и скорость роста поверхности металла при электрокристаллизации. Ступени и изломы. Характер строения грани с большими индексами. Важнейшие особенности поверхности кристалла. Нормальный и слоевой рост. Морфологические характеристики поверхности компактных электролитических осадков. Основные морфологические типы осадков. Пирамиды и спирали. Слоистый, пластинчатый рост. Кристаллическая шероховатость. | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |
| 4 | 2 | 5,6 | Применение нестационарного электролиза при электроосаждении металлов. Импульсные режимы. Реверсивные режимы. Роль паузы тока или анодного периода. Выход по току и соосаждение примесей при импульсных и реверсивных режимах электроосаждения. Структура электрохимического осадка при нестационарном электролизе. | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |
| 5 | 2 | 7 | Электроосаждение сплавов. Условия сплавообразования. Парциальные поляризационные кривые для компонентов сплава. Равновесные и стационарные потенциалы сплавов. Учет энергии сплавообразования при расчете потенциалов выделения сплавов. Влияние различных факторов (состав раствор, температура, потенциал, плотность тока, перемешивание, электрический режим) на состав сплавов. Поверхностные сплавы. | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |
| 6 | 1 | 8 | Соосаждение примесей. Источники примесей в осадках. Теоретический анализ кинетики соосаждения. Зависимость концентраций включений от условий электроосаждения химическое состояние соосажденной примеси. Наводораживание при электроосаждении. Наводораживание осадков основы в процессе электроосаждения, водородопроницаемость мембран | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |
| 7 | 1 | 8,9 | Структура электрохимических осадков металлов и сплавов. Образование поликристаллического осадка. Границы зерен, дефекты упаковки кристаллической решетки, точечные дефекты, двойниковые границы, дислокации. Изменение структуры после окончания электролиза. | 15.1;15.2 15.4; 15.5 |

6 Содержание коллоквиумов

| № темы | Всего часов | № коллоквиума | Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | Распределение плотности тока по шероховатой поверхности. Вопросы: Коэффициент распределения тока. Роль геометрических факторов. Одновременное действие геометрических факторов и распределения тока. | 15.1; 15.4 |
| 7 | 2 | 2 | Методы структурных исследований электролитических осадков. Метод электронной микроскопии. Рентгеновские методы. | 15.4; 15.5 |

7. Перечень практических занятий

| № темы | Всего часов | Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1,2 | 4 | Стадии процесса электроосаждения металлов. Факторы, влияющие на кинетику, механизм процесса. Зародышеобразование. Механизм зародышеобразования. Определение механизма из гальваностатических кривых. | 15.1-15.5 |
| 3 | 2 | Текстура электролитических металлов и сплавов | 15.1-15.5 |
| 4,5,6 | 8 | Определение механических свойств электрохимических покрытий (определение твердости, испытания на растяжение, вязкость разрушения покрытий, конструктивная прочность, измерение внутренних напряжений) Способы определения толщины электрохимических металлических покрытий, пористости покрытий. Свойства осадков, полученных при нестационарном электролизе. | 15.1-15.5 |
| 7 | 2 | Структура электрохимических осадков. Образование поликристаллического осадка | 15.1; 15.3 |
|  | 2 | Способы определения коррозионной стойкости покрытий. Способы определения электрических и магнитных свойств электрохимических покрытий | 15.1-15.5 |

8. Перечень лабораторных работ - не предусмотрены учебным планом.

9. Задания для самостоятельной работы студентов.

| № темы | Всего часов | Вопросы для самостоятельного изучения (задания) | Литература |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | Термодинамика образования кристаллических зародышей | 15.1, 15.3.1 |
| 2 | 6 | Кинетика нуклеации | 15.1, 15.3.1 |
| 3 | 5 | Морфология и скорость роста поверхности металла при электрокристаллизации | 15.1, 15.2, 15.3.1 |
| 4 | 5 | Распределение потенциала по объему электролита и распределение тока по поверхности электродов | 15.1, 15.2, 15.3.1 |
| 5 | 5 | Электроосаждение сплавов | 15.1, 15.2, 15.3.1 |
| 6 | 6 | Соосаждение примесей Наводораживание при электроосаждении | 15.1, 15.2, 15.3.1 |
| 7 | 5 | Структура электрохимических осадков металлов и сплавов | 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 |

10. Курсовой проект

Не предусмотрен учебным планом.

11. Курсовая работа

Не предусмотрена учебным планом.

12. Расчетно-графическая работа

Не предусмотрена учебным планом.

13. Контрольная работа

Для студентов заочной формы обучения

14.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в ходе изучения дисциплины Б.1.3.10.1. «Электрокристаллизация металлов» должны сформироваться профессиональные компетенции ПК-18, ПК-20. Под компетенцией ПК-18 понимается готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности. Для формирования компетенции ПК-18 необходимы базовые знания разделов химии, физики. Формирования данной компетенции параллельно происходит в рамках учебных дисциплин «Современные проблемы и методы исследования в функциональной гальванотехнике», «Прикладная механика», «Техническая термодинамика и теплотехника», «Теоретическая электрохимия»,  «Коррозия и защита металлов от коррозии»,  «Водородное материаловедение», «	Методы контроля электролитов и покрытий».

| Код компе-тенции | Этап Форми-рования | Цели освоения | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | Типовые задания | Шкала оценивани я |
| ПК-18 | 7 семестр | Формирование и готовность использовать основные законы есстественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | Текущий контроль в форме: - работа на практических занятиях. Модуль. Зачет по дисциплине | Вопросы и тестовые задания | «зачтено»/ «незачтено» |

Под компетенцией ПК-20 понимается готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. Для формирования компетенции ПК-20 необходимы базовые знания разделов физики, математики, химии. Формирования данной компетенции параллельно происходит в рамках учебных дисциплин «Коррозия и защита металлов от коррозии»,  «Водородное материаловедение», а также «Учебная практика», «Производственная практика».

| Код компетенции | Этап формиро- вания | Цели освоения и | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточ ная аттестация | Типовые задания | Шкала оценивани я |
| ПК-20 | 7 семестр | Формирование способности к использованию знаний о свойствах химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности | Текущий контроль в форме: - работа на практических занятиях. Модуль. Зачет по дисциплине | Вопросы и тестовые задания | «зачтено»/ «незачтено» |

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины Б.1.3.10.1. «Электрокристаллизация металлов», проводится промежуточная аттестация в виде модуля. Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине Б.1.3.10.1. «Электрокристаллизация металлов»  включает учет успешности работы студента на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы, тестовых заданий и сдачу зачета.

К зачету по дисциплине обучающиеся допускаются при условии:

- Посещаемости лекций, практических занятий (оправдательными документами являются только справки от врача по установленной форме и из учебного отдела)

- Проработки  теоретического  материала по каждой теме в соответствии с пунктом 9 рабочей программы.

- Выполнения текущего контроля знаний.

Зачет сдается устно, по билетам, в которых представлено 3 вопроса из  перечня «Вопросы к зачету». Оценивание проводится по принципу «зачтено, незачтено».

«Зачтено» ставится при:

- полном и логически правильном, построенном ответе,

- умении оперировать специальными терминами,

- использовании в ответе дополнительного материала,

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.

«Незачтено» ставится при:

- неполном схематичном ответе,

- неумении оперировать специальными терминами или их незнании

| Уровни сформированности компетенций | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня освоения компетенций |
| --- | --- | --- |
| пороговый | Обязательный для всех обучающихся студентов – выпускников вуза направления 18.03.01 по завершению освоения ООП ВО | Знание теории процесса электрокристаллизации металлов и сплавов. Умение применить знания для управления процессом электрокристаллизации с целью получения электрохимических покрытий с заданными свойствами. Владение методами исследования электрохимических процессов, методами математического анализа и обработки результатов исследования. |

Вопросы к зачету

- Особенности термодинамики электрокристаллизации

- Особенности процесса электрокристаллизации

- Примеры процессов электрокристаллизации. Общая особенность.

- Функция распределения числа зародышей по размерам

- Стадии процесса электрокристаллизации. Скорость определяющие стадии

- Гетерогенная нуклеация

- Двумерная нуклеация

- Механизм нуклеации

- Атомистичекий подход к термодинамике нуклеации

- Важнейшие особенности поверхности кристалла

- Уравнения электрохимической кинетики, описывающие процессы адсорбции при  электрокристаллизации

- Факторы, влияющие на морфологию электрохимического осадка

- Основная структурная характеристика поликристаллического осадка металла

- Образование поликристаллического осадка. Типы структур осадков на уровне зерен

- Факторы, определяющие морфологический тип поверхности электрохимически осажденного металла

- Дефекты упаковки кристаллической решетки

- Двойниковые границы, их роль при формировании структуры гальванического осадка

- Точечные дефекты. Изменение структуры металлического осадка после окончания электролиза.

- Распределение плотности тока по шероховатой поверхности; коэффициент распределения тока, основная задача теории микрораспределения

- Условия возникновения пирамидального спиралевидного роста электрохимических осадков металлов

- Условия возникновения слоистых и пластинчатых слоев в осадках

- Эволюция микропрофиля в резульатае неравномерности распределения первичного, вторичного, III-го распределения тока

- Внутренние макронапряжения. Виды, причины возникновения, влияние на свойства, способы определения

- Магнитные свойства электрохимических осадков металлов и сплавов

- Микротвердость. Структурные единицы, влияющие на величину микротвердости. Способы определения

- Предел прочности. Удельное электросопротивление

15. Список основной и дополнительной литературы

  - Обязательные издания

    - Гамбург Ю.Д. Теория и практика электроосаждения металлов [Электронный ресурс] / Ю. Д. Гамбург, Дж. Зангари ; пер. с англ.-Эл. изд.-Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 441с.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10". http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329014.html

    - Ротинян А.Л. Теоретическая электрохимия / А.Л. Ротинян, К.И. Тихонов, И.А. Шошина, А.М. Тимонов. – М.: Студент, 2013. - 496 с. : ил.  Экземпляры всего: 10.

  - Дополнительные издания

15.2.1 Гамбург Ю.Д. Электрохимическая кристаллизация металлов и сплавов. М.: Изд-во «Янус-К». 1997.- 384с. ISBN 5-88929-035-5. Экземпляры всего: 8.

    - Суздалев И.П. Нанотехнология. Физико–химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов – М.: Комкнига, 2006. – 592с. ISBN 5-484-00243-5. Экземпляры всего: 2.

15.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

    - Савельева,  Е.А Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлениям подготовки 18.03.01 и 18.04.01 Химическая технология  / Савельева Е.А., Ольшанская Л.Н., Соловьева Н.Д., Фролова И.И.  - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., кафедра «Химические технологии», 2015. - 37 с. Режим доступа: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=204&tip=6

    - Электрохимические процессы: метод. указания / С.Л. Березина, А.М. Голубев, Н.Н. Двуличанская, Ю.А. Пучков, Г.Н. Фадеев. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. - 38, [2] с.: ил.

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0371.html

  - Периодические издания.

    - Журнал  «Успехи химии»

    - Журнал «Электрохимия»

    - Журнал «Коррозия: материалы, защита»

    - Журнал прикладной химии.

15.5	 Программное обеспечение и интернет ресурсы

15.5.1 http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=204&tip=6

15.5.2 http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=204&tip=17

15.5.3 http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=204&tip=23

    - http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=204&tip=14

16. Материально – техническое обеспечение дисциплины

Лекционные, лабораторные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях 304 и 245, имеющих специализированную мебель, мультимедийное оборудование. Площади лабораторий – 60 м2.

16.1 Техническое обеспечение лекционного курса, практических занятий: мультимедийная техника.

Выполнение самостоятельной работы студентов обеспечивается наличием учебной, справочной литературы, периодических изданий в библиотеке вуза, электронной информационной среды. Студенты могут воспользоваться компьютерами в библиотеке, в вычислительном зале, в лаборатории кафедры, собственными компьютерами. Компьютеры имеют лицензионное обеспечение.

Рабочую программу составили:  доцент кафедры ТОХП Забудьков С.Л.

профессор кафедры ТОХП Соловьева Н.Д.

«___»______________/2017 г./

Согласовано: зав. библиотекой  ______________ / Дегтярева И.В.

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 201  ___ года, протокол № _________

Зав. кафедрой Целуйкин В.Н./_____________/

Внесенные изменения утверждены на заседании  УМК

«_____»_________ 201 __ года, протокол № ____

Председатель УМК института ________/______________/