Федеральное государственное бюджетное  образовательное

учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

Кафедра «Оборудование и технологии обработки материалов»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

### «Б.1.1.12 Общее материаловедение и технологии материалов»

направления подготовки

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»

Профиль «Материаловедение и технологии материалов в строительстве»

форма обучения – очная

курс – 2

семестр – 4

зачетных единиц – 5

часов в неделю – 5

всего часов – 180

в том числе:

лекции – 36

коллоквиумы – нет

практические занятия – 18

лабораторные занятия – 36

самостоятельная работа – 90

зачет – нет

экзамен – 4 семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

#### Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

«_02_» __09__ 2016 года,          протокол № 1_

Зав. кафедрой _____________/Насад Т.Г./

Рабочая программа утверждена на заседании УМКН

«_07_» __09__ 2016 года,         протокол № _1

Председатель УМКН __________/Насад Т.Г./

Энгельс 2016

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями преподавания дисциплины «Б.1.1.12. Общее материаловедение и технологии материалов» являются формировании инженерных знаний, навыков и умений в области технических материалов для изготовления изделий в машиностроении и других отраслях промышленности.

Задачи изучения дисциплины «Б.1.1.12. Общее материаловедение и технологии материалов» – установление триединой связи между составом, свойствами и структурой технических материалов при изготовлении изделий в промышленности, знание основных конструкционных материалов, а также строительных.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Данная дисциплина относится к блоку «Дисциплины» базовой части (Б.1.). Дисциплина базируется на знании школьных дисциплин: "Физика", «Химия», «Математика», «Черчение».

Для изучения дисциплины студенты должны усвоить такие дисциплины, как:

- «Математика» (темы: Аналитическая геометрия и линейная алгебра; ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные методы;. статистические методы обработки экспериментальных данных; уравнения математической физики).

- «Информатика» (темы: технические и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; компьютерный практикум).

- «Физика» (темы: Физические основы механики; колебания и волны; электричество и магнетизм; оптика).

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:

- Технология конструкционных материалов;

- Теплоизоляционные материалы;

- Методы исследования материалов и процессов;

- Моделирование материалов и процессов;

- Физико-химия материалов;

- Строительное материаловедение.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и модификации (ПК-4);

- способностью использовать на практике современные представления о влиянии микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями, частицами и излучениями (ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1. Знать:

- строение и свойства металлов и сплавов (ПК-4);

- диаграммы состояния сплавов с различной растворимостью компонентов и их анализ (ПК-6);

- основы теории и практики упрочняющей и разупрочняющей обработок (отжиг, нормализацию, закалку, отпуск, обработку холодом, цементацию, азотирование, нитроцементацию, термомеханическую обработку) (ПК-4);

- современные машиностроительные материалы (ПК-4, ПК-6);

- способы управления структурой и свойствами машиностроительных материалов (ПК-4, ПК-6);

- назначение и особенности конкретных видов машиностроительных материалов (ПК-6)

3.2. Уметь:

- проводить макро и микроанализ металлов и сплавов и давать характеристику их структуры (ПК-4, ПК-6);

- осуществлять основные виды термообработки сталей (отжиг, нормализацию, закалку и отпуск) (ПК-4);

- определять механические свойства (твердость) металлов и сплавов (ПК-4, ПК-6)

3.3. Владеть навыками:

- исследования микроструктуры материалов (ПК-4);

- назначения термообратки машиностроительных материалов (ПК-4);

- по определению физико - механических свойств машиностроительных материалов (ПК-4, ПК-6)

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

| № Мо- ду- ля | № Неде ли | № Те мы | Наименование темы | ##### Часы/ Из них в интерактивной форме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Коллоквиумы | Лабораторные | Практические | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | Строение и свойства металлов и сплавов. | 8 | 4/2 |  |  |  | 4 |
|  | 2-3 | 2 | Кристаллизация металлов. Диффузионные и бездиффузионные превращения. | 8 | 4/2 |  |  |  | 4 |
|  | 4-5 | 3 | Деформация и разрушение. Механические свойства. Рекристаллизация. | 24 | 4/2 |  | 6/2 | 2 | 12 |
| 2 | 6-7 | 4 | Классификация сплавов. Диаграммы состояния, их анализ | 20 | 4/2 |  | 4/2 | 2 | 10 |
|  | 8-9 | 5 | Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма железо-цементит. | 24 | 4/2 |  | 4/2 | 4 | 12 |
|  | 10-12 | 6 | Теория и практика термической обработки стали. Химико-термическая обработка. | 34 | 4/2 |  | 8/2 | 6 | 16 |
| 3 | 12-13 | 7 | Стали обыкновенного качества и специального назначения, конструкционные, инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми свойствами. | 18 | 2/2 |  | 6/2 | 2 | 8 |
|  | 14 | 8 | Цветные металлы и сплавы. | 16 | 2/2 |  | 4/2 | 2 | 8 |
|  | 15 | 9 | Сплавы на основе тугоплавких и редких металлов | 6 | 2/2 |  |  |  | 4 |
| 4 | 16 | 10 | Полупроводниковые материалы. Материалы микроэлектроники. Композиционные материалы | 6 | 2/2 |  |  |  | 4 |
|  | 17 | 11 | Полимерные материалы. Полимерные материалы функционального назначения | 4 | 2/2 |  |  |  | 4 |
|  | 18 | 12 | Пластмассы. | 12 | 2/2 |  | 4/2 |  | 4 |
| Всего |  |  |  | 180 | 36 |  | 36 | 18 | 90 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1-2 | Роль материала и его характеристик в обеспечении эксплуатации изделий. Основные понятия о механических, физических, химических свойствах, технологических и эксплуатационных характеристиках материалов. Общая классификация материалов по природе, назначению и областям применения; общие представления о наследственной связи структуры и структурных преобразований материалов на стадиях производственного цикла и характеристик изделий; взаимосвязь структурного и фазового состояний с характеристиками материалов и изделий. Атомно-кристаллическое строение и свойства металлов и сплавов. Типы кристаллических структур, их характеристика. Дефекты атомно-кристаллического строения. Кривая Одинга. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 2 | 4 | 3-4 | Гомогенное и гетерогенное строение материала. Полиморфизм кристаллов. Кристаллизация металлов. Термодинамические основы самопроизвольной первичной кристаллизации. Размер кристаллов. Не самопроизвольная первичная кристаллизация, основы модификацирования, модификаторы тугоплавкие, поверхностно активные. Вторичная кристаллизация. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 3 | 4 | 5-6 | Деформация и разрушение. Механизм пластической деформации и упругой деформации. Механизм процесса разрушения. Усталость и ползучесть. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 4 | 4 | 7-8 | Гетерогенные структуры. Химические соединения и их разновидности. Твердые растворы. Растворы на основе одной из компонент. Ограниченные и неограниченные твердые растворы. Твердые растворы на основе химических соединений. Упорядоченные твердые растворы. Методы построения диаграмм состояния. Методы анализа диаграмм состояния (правило фаз, правило концентраций) на примере диаграммы состояния для случая неограниченной растворимости компонент в твердом состоянии. Анализ диаграмм состояния двойных сплавов: для случая ограниченной растворимости компонент в твердом состоянии; для случая полной нерастворимости компонент в твердом состоянии и для случая образования устойчивых промежуточных соединений. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 5 | 4 | 9-10 | Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. Анализ диаграммы состояния железо – цементит. Диаграмма состояния сплавов железо – графит. Процессы графитизации. Классификация сплавов. Стали и чугуны. Структура, свойства и применяемость белых, отбеленных и серых, модифицированных и высокопрочных чугунов. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 6 | 4 | 11-12 | Превращения при нагреве до аустенитного состояния. Превращение аустенита при охлаждении и переохлаждении. Перлитное превращение. Бейнитное превращение. Мартенситное превращение. Превращения при отпуске стали. Практика термообработки. Нагревательные устройства. Охлаждающие среды. Защита от окисления при термообработке. Виды термообработки стали. Отжиг стали. Нормализация стали. Закалка стали. Выбор температуры. Охлаждение. Внутренние напряжения. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Способы закалки стали. Отпуск стали. Обработка холодом. Термомеханическая обработка. Поверхностное упрочнение стали. Поверхностная закалка. Химико-термическая обработка. Цементация. Азотирование. Нитроцементация. Диффузионная металлизация. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 7 | 2 | 13 | Стали обыкновенного качества, маркировка, назначение и области применения. Стали специального назначения: для листовой и объемной штамповки; нагартованные стали; автоматные стали. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей. Классификация и маркировка сталей. Конструкционные стали и их разновидности: цементуемые, улучшаемые, пружинные, шарикоподшипниковые, высокопрочные, строительные и арматурные. Структура, термообработка, назначение и области применения конструкционных сталей. Инструментальные стали и сплавы. Стали для режущих инструментов: углеродистые, легированные, быстрорежущие. Металлокерамические твердые сплавы. Стали для измерительных инструментов. Стали для штампов деформирования в холодном и горячем состояниях. Коррозионностойкие стали и сплавы. Жароупорные стали и сплавы. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 8 | 2 | 14 | Магнитные и немагнитные стали и сплавы. Стали и сплавы пониженного и повышенного электросопротивления. Сверпроводники. Стали и сплавы с особенностями модуля упругости и теплового коэффициента расширения. Сплавы на основе меди. Латуни и бронзы. Сплавы на основе алюминия. Литейные и деформируемые сплавы. Припои и баббиты. Классификация неметаллических материалов. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 9 | 2 | 15 | Тугоплавкие металлы и их сплавы. Сплавы на основе молибдена, ниобия, вольфрама, тантала. Благородные, редкоземельные, урановые, щелочные металлы. Структурные особенности, характеристики, назначение. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 10 | 2 | 16 | Неметаллические материалы. Основные типы полупроводниковых материалов. Материалы микро- и наноэлектроники: классификация и характеристики. Магнитные и немагнитные материалы. Структура, назначение и области применения. Основные типы композиционных материалов (композиты с металлической и неметаллической матрицей ). Классификация композиционных материалов и покрытий: порошковые и гранулированные, изотропные и анизотропные слоистые и волокнистые композиционные металлические материалы и покрытия. Назначение и области применения. Неорганические материалы и покрытия (силикаты, стекла, керамика, слюда, асбест, пленки, волокна, графит : особенности строения, назначение и применение. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 11 | 2 | 17 | Основные понятия о полимерах: полимеризация, поликонденсация. Классификация полимеров. Углеродные и органические полимерные материалы: углеграфитовые материалы, углерод-углеродные композиционные материалы, пластические массы, полимерные композиционные материалы, каучуки и резины общетехнического назначения. Полимерные материалы функционального назначения: фрикционные и антифрикционные материалы, компаунды, герметики, пленки, волокна, лакокрасочные материалы состав, свойства, особенности применения. | [15.1, 15.2, 15.3] |
| 12 | 2 | 18 | Пластмассы: cостав, свойства, классификация (по виду наполнителя, по характеру связующего вещества, по применению). Термопластические и термореактивные. | [15.1, 15.2, 15.3] |

6. Содержание коллоквиумов

Учебным планом не предусмотрено

7. Перечень практических занятий

| - № - темы | - Всего - часов | - Наименование практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии. | - Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 2 | - Выявление закономерности изменения твердости металла в процессе горячей пластической деформации. - Построение графика изменения твердости деформированного и отожженного образца из технически чистого железа. | - [15.21, 15.22] |
| - 4 | - 2 | - Практически задачи по определению количественного состава фаз в сплавах при заданном химическом составе и температуре с применением правила фаз и отрезков. - Построение кривых нагрева и охлаждения по диаграмме состояния. | - [15.25] |
| - 5 | - 4 | - Определение твердости низко- средне- и высокоуглеродистых сталей. - Построение графика зависимости твердости углеродистой стали от содержания углерода. - Расшифровка химического состава стали по ее маркировке. - Определение назначения стали по ее марки. | - [15.27, 15.28] |
| - 6 | - 6 | - Термообработка стали в муфельных печах. - Определение твердости закаленной и отпущенной стали. - Определение прокаливаемости стали по номограмме Блантера. - Выбор стали и режима термообработки по техническим требованиям на изделие. | - [15.14, 15.20, 15.23] |
| - 7 | - 2 | - Выявление дефектов термообработки инструментальной стали Р18. - Определение качества твердосплавных пластин. | - [15.16] |
| - 8 | - 2 | - Определение типа наполнителя в пластиковом образце. - Изучение явления анизотропии для волокнистых пластиков. | [15.18] |

8. Перечень лабораторных работ

| - № - темы | - Всего - часов | - Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии | - Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 4 | - 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 6 | - Влияние степени холодной деформации на структуру и свойства металлов. - Влияние температуры нагрева на структуру и свойства холоднодеформированного металла | - [15.21, 15.22] |
| - 4 | - 4 | - Металлографический анализ металлов и сплавов. - Ультразвуковая дефектоскопия деталей. | [15.19, 15.26] |
| - 5 | - 4 | - Изучение микроструктуры стали в равновесном состоянии. - Изучение структуры и механических свойств чугунов - Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. | [15.12, 15.13] |
| - 6 | - 8 | - Измерение твердости металлов и сплавов - Изучение структуры сталей в неравновесном состоянии - Отпуск закаленной стали. - Определение прокаливаемости стали. - Изучение микроструктуры стальных деталей после цементации | [15.27, 15.14, 15.15, 15.23, 15.24] |
| - 7 | - 6 | - Изучение микроструктуры инструментальных сталей и сплавов - Маркировка и назначение сталей | [15.16, 15.28] |
| - 8 | - 4 | - Изучение структуры цветных сплавов | [15.17] |
| - 12 | - 4 | - Микроструктурный анализ пластмасс | - [15.18] |

9. Задания для самостоятельной работы студентов

| - № - темы | - Всего - Часов | - Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | - Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| 1-12 | 36 | Проработка лекционных материалов | - [15.6-15.10] |
| 3-8, 12 | 36 | Подготовка отчётов по лабораторным работам | - [15.11-15.27] |
| 3-4 | 8 | Изучение диаграммы состояния железо-цементит и проведение анализа фазово-структурные превращений с применением правила фаз и правила отрезков для сплава, заданного преподавателем. Отчёт по этому виду работы предоставляется в письменной форме. | - [15.25, 16] |
| 5-8, 12 | 8 | Освоение методики научно-обоснованного выбора стали и режима её термической обработки для получения требуемых механических свойств деталей. Выучить классификацию и маркировку железоулеродистых сплавов, пластмасс. | - [15.20, 15.28] |

Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса предполагает изучение лекционных материалов и дополнительную проработку изучаемых тем по рекомендуемой основной и дополнительной литературе.

Контроль самостоятельной работы осуществляется блиц-опросом на лекционных или лабораторных занятиях, а также назначение дополнительных тем для самостоятельной проработки каждому студенту индивидуально, с выступлением перед группой и дальнейшим обсуждением.

Выполнение СРС контролируется на зачетной неделе в виде прохождения компьютерного теста с допуском к зачету или экзамену.

10. Расчетно-графическая работа

Учебным планом не предусмотрено

11. Курсовая работа

Учебным планом не предусмотрено

12. Курсовой проект

Учебным планом не предусмотрено

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Степень сформированности у студента компетенций, предусмотренных учебным планом, оценивается преподавателем на всех этапах учебного процесса как в результате наблюдения за его работой в аудиториях (лабораториях), так и по результатам выполнения индивидуальных заданий. Описание критериев и шкалы оценивания дано в следующих таблицах:

Критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций ПК-4,6

|  | Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня освоения компетенции (дескрипторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пороговый уровень | Обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ООП ВО | Знание основ (видов) термической обработки железоуглеродистых сплавов. Умение определять назначение стали по маркировке и химическому составу. Навыки по определению дефектных структур в результате макро и микроскопических исследований. |
| 2 | Продвинутый уровень | Превышение минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза | Знание микроструктур железоуглеро-дистых и цветных сплавов, химического состава сплава по маркировке. Умение назначить нужную термообработку для придания сплаву требуемых физико-механических свойств, а также химико-термическую обработку для улучшения триботехнических и механических свойств поверхности. Навыки по чтению диаграмм двойных сплавов, определению полос прокаливаемости и выбору требуемого сплава для конкретной технологической задачи с учетом экономической эффективности. |
| 3 | Превосходный уровень | Максимально возможная выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования | Полные знания в микроструктуре и свойствах современных конструкционных материалов, включая биметаллы, композиционные материалы на металлической и неметаллической основе. Умение быстро подобрать необходимый тип материала для решения технической задачи с наибольшим экономическим эффектов (повышение срока службы изделий, из-за выбора и качественной обработки наиболее подходящих для данных задач материалов). Навыки решать сложные технологические задачи по подбору конструкции и материалу, разрабатывать проектно-конструкторскую документацию и презентовать ее коллегам или инвесторам. |

Вопросы для зачета

Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для экзамена

- Изобразите диаграмму состояния двойных сплавов для случая полной растворимости компонент в твердом состоянии, нанесите области фазовой однородности, постройте кривую кристаллизации с применением правила фаз, определите химический состав фаз в двухфазной области, определите объемы фаз в двухфазной области, дайте характеристику сплава в твердом состоянии.

- Изобразите диаграмму состояния двойных сплавов для случая полной нерастворимости компонент в твердом состоянии, нанесите области фазовой однородности, для до эвтектического сплава постройте кривую кристаллизации с применением правила фаз, определите химический состав фаз в двухфазной области, определите объемы фаз в двухфазной области, дайте характеристику сплава в твердом состоянии.

- Изобразите диаграмму состояния двойных сплавов для случая ограниченной растворимости компонент в твердом состоянии, нанесите области фазовой однородности, для за эвтектического сплава постройте кривую кристаллизации с применением правила фаз, определите химический состав фаз в двухфазной области, определите объемы фаз в двухфазной области, дайте характеристику сплава в твердом состоянии.

- Изобразите диаграмму состояния двойных сплавов для случая образования устойчивых промежуточных соединений, нанесите области фазовой однородности, для сплава содержащего устойчивое промежуточное соединение постройте кривую кристаллизации с применением правила фаз, определите химический состав фаз в двухфазной области, определите объемы фаз в двухфазной области, дайте характеристику сплава в твердом состоянии

- Изобразите диаграмму состояния сплавов Fe – Fe3C, нанесите области фазовой однородности, для типовых сплавов постройте кривую кристаллизации с применением правила фаз, определите химический состав фаз в двухфазной области при различных температурах, определите при этом объемы фаз, дайте характеристику сплава в твердом состоянии.

- Изобразите диаграмму состояния сплавов железо – графит, нанесите области фазовой однородности, для типовых сплавов постройте кривую кристаллизации с применением правила фаз, определите химический состав фаз в двухфазной области при различных температурах, определите при этом объемы фаз, дайте характеристику сплава в твердом состоянии.

- Пружины изготовляются из стали 65Г. Назначьте режимы термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Зубчатые колеса изготовляются из стали 40ГР и должны иметь высокую поверхностную твердость при вязкой сердцевине. Назначьте режимы упрочняющей термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Валы редуктора изготовляются из стали 40Х и должны иметь наилучшее сочетание прочности и вязкости. Назначьте режимы термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Звездочки цепной передачи изготовляются из стали 45 и должны иметь высокую поверхностную твердость при вязкой сердцевине. Назначьте режимы упрочняющей термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Измерительный инструмент – пробка изготовлена из стали 15ХН. Назначьте термообработку, опишите режимы, фазовые превращения и структуру стали.

- Зубило изготовлено из стали У7А. Назначьте термообработку, опишите превращения и структуру стали.

- Фреза изготовлена из стали Р18. Назначьте термообработку, опишите режимы, фазовые превращения и структуру стали

- Сверла изготовляются из стали Р6М5. Назначьте режимы термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Напайка токарного резца изготовлена из сплава ВК8. Опишите технологию изготовления, структуру и свойства

- Тела качения подшипников изготовляются из стали ШХ10. Назначьте режимы упрочняющей термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Методом глубокой штамповки за несколько переходов изготавливают детали из стали 10пс. Опишите термообработку и структурные изменения происходящие при этом.

- Напильники изготавливаются из стали У10. Назначьте термообработку, опишите ее режимы, фазово-структурные превращения и конечную структуру стали

- Гильза цилиндра внутреннего сгорания изготавливается из стали 38ХМЮА и должна обладать высокой поверхностной твердостью и износостойкостью. Назначьте упрочняющую термообработку, опишите режимы, фазовые и структурные превращения и структуру стали в упрочненном состоянии.

- Зубчатые колеса изготовляются из стали 12ХН3А и должны иметь высокую поверхностную твердость при вязкой сердцевине. Назначьте режимы упрочняющей термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали.

- Валы редуктора изготовляются из стали 45 и должны иметь наилучшее сочетание прочности и пластичности. Назначьте режимы упрочняющей термообработки и опишите фазовые превращения и структуру стали

- Укажите назначение и области применения ниже перечисленных сталей и сплавов: Ст.6сп, 12Х2Н4А, 40ХГФ, Ас20ХГНМ, 65ГА, ШХ 20СГ, У7, Р9, 9ХС, Ст.2сп, 15Х, 40Х, А30, 60С2, , У13, Р6М5, Х, Ст.3пс, 15ХФ, 45Г, АС14, 50ХГА, ШХ 10, У8А, Р9Ф5, 9Х, Ст.3кп, 18ХГ, 40Г, А35, 70, ШХ 4, У13А, Р6М3, Ст.1пс, 20ХН, 40, А11, 55С2, ШХ 15СГ, У8, Р9, Ст.1кп, 12ХН2, 50, А20, 65, ШХ 15, У10, Р12, Ст.0, 20ХН, 40, А12, 50Г, У7А, Р18, ХВГ, Ст.6пс, 14Х2Н3МА, 50ХН, АС30ХМ, 60С2ХФА, У11, 11Х, Ст.5Гпс, 15Х2М, 30ХМ, АС38ХГМ, 60С2ХА, У7А, Р9К10.

Тестовые задания по дисциплине

1. Основы теории сплавов

1.1. КОЛИЧЕСТВО АТОМОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ОДНУЭЛЕМЕНТАРНУЮ ЯЧЕЙКУ В ОЦК РЕШЕТКЕ

1) 2; 2) 4; 3) 2; 4) 4

1.2. КОЛИЧЕСТВО АТОМОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ОДНУЭЛЕМЕНТАРНУЮ ЯЧЕЙКУ В ГПУ РЕШЕТКЕ

1) 2; 2) 4; 1) 2; 2) 4

1.3. КОЛИЧЕСТВО АТОМОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ОДНУЭЛЕМЕНТАРНУЮ ЯЧЕЙКУ В ГЦК РЕШЕТКЕ

1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 8

1.4. СПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛА ОБРАЗОВЫВАТЬ РАЗНЫЕ ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

1) анизотропия;  2) текстура; 3) полиморфизм; 4) изотропность

1.5. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛА В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЗЫВАЮТ

1) ликвацией; 2) анизотропией; 3) текстурой; 4) полиморфизмом

1.6. ПЛОТНОСТЬ ДИСЛОКАЦИЙ В ИЗДЕЛИИ, ИЗГОТОВЛЕННОМ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКОЙ

1) 104 см-2; 2) 106 см-2; 3) 1012 см-2; 4) 102 см-2

1.7. ДЕФЕКТ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КРАЙ ЛИШНЕЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ

1) вакансия; 2) дислокация; 3) граница блока; 4) граница зерна

…

2. Железоуглеродистые сплавы

2.1. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО 0,8 % C ПО МАССЕ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 900 °С

1) аустенит; 2) аустенит и цементит; 3) феррит и цементит; 4) феррит

2.2. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО 3 % C, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 900 °С

1) аустенит; 2) аустенит и цементит; 3) ледебурит; 4) феррит

2.3. СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА (ПО МАССЕ В ПРОЦЕНТАХ) В СПЛАВЕ ЭВТЕКТОИДНОГО СОСТАВА

1) 0,8; 2) 2,14; 3) 4,3; 4) 6,67

2.4. СТАЛЬ, ИМЕЮЩАЯ СТРУКТУРУ ПЕРЛИТ И ЦЕМЕНТИТ (ВТОРИЧНЫЙ)

1) У8А; 2) сталь 08кп;  3) У10; 4) У7

2.5. СТАЛЬ, ИМЕЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ

1) сталь 10; 2) сталь 45; 3) У10А; 4) У8

2.6. СТАЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ В РАВНОВЕСНОЙ СТРУКТУРЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕМЕНТИТА

1) сталь 10; 2) У10А; 3) У8; 4) У7А

2.7. ЧУГУН, В КОТОРОМ ВЕСЬ УГЛЕРОД НАХОДИТСЯ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ И ГРАФИТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИМЕЮТ ПЛАСТИНЧАТУЮ ФОРМУ

1) серый перлитный; 2) серый ферритный; 3) ковкий чугун; 4) высокопрочный

…

3.Термическая и химико-термическая обработка

3.1. ПРЕВРАЩЕНИЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИ НАГРЕВЕ ДОЭВТЕКТОИДНОЙ СТАЛИ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР АС1 – АС3

1) перлито-аустенитное; 2) феррито-аустенитное; 3) цементито-аустенитное; 4) перлитное

3.2. АУСТЕНИЗАЦИЯ ПРОЙДЕТ БЫСТРЕЕ (ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ) В СТАЛИ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА

1) 0,1 %; 2) 0,4 %; 3) 0,8 %; 4) 0,02 %

3.3. СТАЛЬ, ИМЕЮЩАЯ БОЛЬШУЮ ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ

1) 40Х; 2) 40; 3) 45; 4) У7

3.4. КАКАЯ СТАЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ К ЗАКАЛОЧНЫМ ТРЕЩИНАМ?

1) сталь 45; 2) У8; 3) Ст5; 4) сталь 10

3.5. КАКАЯ СТАЛЬ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ТВЕРДОСТЬ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ?

1) Ст0;  2) Сталь 60; 3) У9; 4) сталь 30

3.6. ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА СТАЛИ У7 ПОД ЗАКАЛКУ

1) Ас1 + (30 – 50 °С);  2) Ас2 + (30 – 50 °С); 3) Ас3 + (30 – 50 °С); 4) 900°С

3.7. СТРУКТУРА ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ 35

1) мартенсит; 2) мартенсит, аустенит остаточный; 3) мартенсит, аустенит остаточный, цементит вторичный; 4) мартенсит, феррит

…

4. Легированные стали и сплавы. Цветные металлы и сплавы на их основе

4.1. НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ИМЕЮТ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1) менее 2,5 %;  2) менее 10 %; 3) менее 15 %; 4) менее 5 %

4.2. СРЕДНЕЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ИМЕЮТ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1) менее 2,5 %;  2) менее 10 %; 3) менее 15 %; 4) менее 1 %

4.3. ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ИМЕЮТ СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

1) менее 2,5 %;  2) менее 10 %; 3) более 10 %; 4) 2,5 %

4.4. ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕГИРОВАНИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

1) Cr;  2) W; 3) Cu; 4) Mn

4.5. БЫСТОРЕЖУЩИЕ СТАЛИ ЛЕГИРУЮТ … ОСНОВНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ

1) Cr; 2) W; 3) Cu; 4) Mn

4.6. СТАЛЬ ЛЕДЕБУРИТНОГО КЛАССА

1) 12ХГ2МТР; 2) Р18; 3) ХВГ; 4) Х

4.7. ЗНАЧЕНИЕ БУКВЫ “А” В МАРКЕ СТАЛИ 38ХН3А

1) содержание алюминия; 2) содержание азота; 3) высококачественная; 4) автоматная

…

5. Неметаллические материалы и выбор материала для конкретного назначения

5.1. ПРОСТЫМИ ПЛАСТМАССАМИ НАЗЫВАЮТ

1) полимеры без добавок; 2) полимеры и наполнители; 3) полимеры и стабилизаторы;

4) полимеры и пластификаторы

5.2. В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы; 2) наполнители; 3) пластификаторы; 4) регенерат

5.3. В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы; 2) наполнители; 3) пластификаторы; 4) регенерат

5.4. В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ХРУПКОСТИ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы; 2) наполнители; 3) пластификаторы; 4) отвердитель

5.5. В ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ ДОБАВЛЯЮТ

1) стабилизаторы; 2) наполнители; 3) пластификаторы; 4) отвердитель

5.6. ОТВЕРДИТЕЛИ ДОБАВЛЯЮТ В ПЛАСТМАССЫ

1) термопластичные; 2) термореактивные; 3) во все виды пластмасс

5.7. НАЗОВИТЕ САМЫЙ ОГНЕОПАСНЫЙ ПОЛИМЕР И ПОРИСТЫЕ ПЛАСТМАССЫ НА ЕГО ОСНОВЕ

1) полиэтилен;  2) полистирол; 3) полиуретан; 4) стеклотекстолит

14. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по требованиям ФГОС, с учетом специфики ООП, должен составлять не менее 20 %.

Чтение лекций проводится в мультимедийных аудиториях в виде презентаций с использование программы MS Office PowerPoint 2007. Лабораторные работы проводятся как на реальном оборудовании в специализированных лабораториях, так и виртуально, с использованием видеоматериалов, фолии и плакатов. Для изучения и сравнения микроструктур сплавов в лаборатории храняться соответствующие плакаты и альбомы микроструктур.

Текущий контроль проводится с использованием тестов в адаптивной среде тестирования (АСТ) и Интернет-тестирования на сайте www.i-exam.ru

Итоговая аттестация в сессию проводится с использованием АСТ-тестов.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине

(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них осуществляются ссылки из 5-13 разделов)

Обязательные издания. Библиотека 1 печатное издание на 2-х студентов + электронная библиотека

- Обязательные издания.

  - Материаловедение и технология металлов/ под.  ред. Г.П. Фетисова- 6-е изд., доп.- М: Высшая школа, 2008.- 877 с.

Экземпляры всего: 17

  - Солнцев Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 784 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22533.— ЭБС «IPRbooks»

  - Алексеев А.Г. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев А.Г., Барон Ю.М., Коротких М.Т.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 596 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15915.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные издания. Библиотека 1 печатное издание на 4-х студентов + электронная библиотека

- Дополнительные издания.

- Арзамасов, В.Б. Материаловедение/В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин.-М.: Экзамен, 2009.-350с.

Экземляры всего: 2

- Материаловедение: учебное пособие/Г.И. Сильман.-М.: Академия, 2008.-336 с.

Экземпляры всего: 1

- Гуляев, А.П. Металловедение/ А.П. Гуляев.-М.: Металлургия, 1986.-544с.

Экземпляры всего: 9

- Лахтин, Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: учебник/Ю.М. Лахтин.- М.: Металлургия, 1983.-360 с.

Экземпляры всего: 11

- Материаловедение и конструкционные материалы: учебник/под. ред. В.А. Белого.- Минск: Вышейшая школа, 1989.- 462 с.

Экземпляры всего: 19

- Травин, О.В. Материаловедение: учебник/ О.В. Травин, Н.Т. Травина.- М.: Металлургия, 1989.- 384 с.

Экземпляры всего: 23

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

- Земченков, В.С. Изучение микроструктуры углеродистой стали в равновесном состоянии: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Н.Г. Махуков. – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 6 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Изучение структуры и механических свойств чугунов: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Н.Г. Махуков. – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 8 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Изучение структуры сталей в неравновесном состоянии: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Н.Г. Махуков. – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 8 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Изучение структуры сталей после цементации: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Н.Г. Махуков. – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 6 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Изучение структуры инструментальных сталей и сплавов: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Н.Г. Махуков. – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 6 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Изучение микроструктуры цветных сплавов: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Н.Г. Махуков. – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 8 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Микроструктурный анализ пластмасс: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Коноплянкин С.В. - Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 10 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Металлографичекий анализ металлов и сплавов: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / В.С. Земченков, Махуков Н.Г.. - Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 8 с.

Экземпляры всего: 100

- Махуков, Н.Г. Выбор сталей и режимов их термообработки. Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей / Махуков Н.Г.  – Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 16 с.

Экземпляры всего: 100

- Сопляченко, В. Н. Кристаллизация, пластическая деформация и рекристаллизация металлов и сплавов: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей /  В.Н. Сопляченко, В.С. Земченков .- Саратов: РИЦ СГТУ, 2009. – 16 с.

Экземпляры всего: 100

- Махуков, Н.Г. Исследование влияния температуры нагрева на структуру и свойства холоднодеформированных металлов: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей/Н.Г. Махуков, Л.Р. Милованова.- Саратов: РИЦ СГТУ, 2006. – 8 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Изучение отпуска закаленной стали: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей/ В.С. Земченков, Н.Г. Махуков, Л.Р. Милованова.- Саратов: РИЦ СГТУ, 2006. – 8 с.

Экземпляры всего: 100

- Земченков, В.С. Определение прокаливаемости сталей: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Материаловедение» для студентов механических специальностей/ В.С. Земченков, Н.Г. Махуков, Л.Р. Милованова.- Саратов: РИЦ СГТУ, 2006. – 12 с.

Экземпляры всего: 100

- Артеменко А.А., Коноплянкин С.В. Диаграмма состояние железоуглеродистых сплавов: Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Материаловедение» – Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2013. – 16 с.

Экземпляры всего: 30

- Артеменко А.А., Коноплянкин С.В. Ультразвуковая дефектоскопия деталей: Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Материаловедение» – Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2013. – 8 с.

Экземпляры всего: 30

- Артеменко А.А., Коноплянкин С.В. Измерение твердости металлов и сплавов: Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Материаловедение» – Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2013. – 12 с.

Экземпляры всего: 30

- Артеменко А.А., Коноплянкин С.В. Маркировка и назначение сталей: Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Материаловедение» – Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2013. – 12 с.

Экземпляры всего: 30

- Периодические издания

- Металловедение и термическая обработка.- Научно-технический и производственный журнал.

- Перспективные материалы.- Журнал РАН.

- Интернет-ресурсы

- http://supermetalloved.narod.ru – Материаловедение: образовательный ресурс

- http://materiology.info/ - Материаловедение.инфо статьи и рефераты

- http://www.materialscience.ru/ - Наука материаловедение: справочные данные

16. Материально-техническое обеспечение

Нормативы площадей: общая площадь не менее 10 кв.м. на одного обучающегося очной формы (без учета исключительно ЭО и ДОТ, плюс коэффициент второй смены);

- аудитория со стандартным оснащением для ведения лекционных и практических занятий; аудитория для выполнения лабораторных работ:

Учебная лаборатория кафедры ОТМ, площадь 106.6 м2. Количество учебных мест (посадочных мест) – 24.

перечень и описание учебных аудиторий (специализированная учебная мебель, мультимедиа и наборы учебно-наглядных пособий, соответствующие примерным программам дисциплин и УМК);

Учебная лаборатория кафедры ОТМ.

.

- Доска, мел, тряпка.

- Экран, проектор.

- Презентации

- Плакаты.

- Макеты.

Лабораторное оборудование

- Микроскоп МБ4-6 – 3 шт;

- Микроскоп МИН-7;

- Микроскоп МИН-5;

- Твердомер 7К-2;

- Муфельная печь SNOL – 3 шт.

перечень и описание помещений для самостоятельной работы (компьютеры с выходом в Интернет);

Компьютерный класс кафедры ОТМ, площадь 50.8 м2.

Количество учебных мест (посадочных мест) – 12.

перечень и описание помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Мастерская и склад кафедры ОТМ.

Информационное и учебно-методическое обеспечение

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека вуза и электронная информационно-образовательная среда;

лицензионное программное обеспечение (состав определяется в рабочей программе дисциплины и подлежит ежегодному обновлению);

- использование наглядных пособий, оборудования, вычислительной техники (в том числе программного обеспечения) и др.

перечень оборудования  информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

- Windows 7, Microsoft Office 2007, Mathcad 15, Компас-3D V14.

Рабочая учебная программа по дисциплине «Б.1.1.12. Общее материаловедение и технология материалов» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» и учебного плана по профилю подготовки «Материаловедение и технологии материалов в строительстве»

Автор___________________ ( А. А. Артеменко )

Согласовано: зав. библиотекой ________________ (И.В.Дегтярева)

Рабочая учебная   программа    рассмотрена    на заседании кафедры протокол №___     от “___ “ ________ 20___ г. и признана соответствующей требованиям ФГОС  и учебного плана по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» и учебного плана по профилю подготовки «Материаловедение и технологии материалов в строительстве»

Зав. кафедрой ______________________ (Т.Г. Насад)

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии по направлению ___________ протокол № ___  от “___ “ ________ 20___ г. и признана соответствующей требованиям  ФГОС и учебного плана по направлению 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» и учебного плана по профилю подготовки «Материаловедение и технологии материалов в строительстве»

Председатель УМКН МВТМ __________ (Т.Г.Насад)

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 20  ___ года, протокол № _________

Зав. кафедрой _______________/_____________/

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКН

«_____»_________ 20  ___ года, протокол № ____

Председатель УМКН ________/______________/