Федеральное государственное бюджетное  образовательное

учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

Кафедра «______Экология и дизайн_______»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

- «Б.1.1.16  Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности»

направления подготовки

29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности»

Профиль «__Технология швейных изделий__»

(для дисциплин, реализуемых в рамках профиля)

форма обучения – заочная

курс – 2

семестр –  3,4

зачетных единиц – 8

часов в неделю – 10

всего часов – 288

в том числе:

лекции – 20

коллоквиумы – нет

практические занятия – нет

лабораторные занятия – 24

самостоятельная работа – 244

зачет – нет

экзамен –  3,4 семестр

РГР – нет

курсовая работа – 4 семестр

курсовой проект – нет

- Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

«30» _августа_ 2016 года,          протокол № 1

Зав. кафедрой _____________/_Л.Н. Ольшанская_/

Рабочая  программа  утверждена  на  заседании УМКН

«12» _сентября_ 2016 года,         протокол № 1

Председатель  УМКН _____________/_Н.Е. Ковалева /

Энгельс 2016

Цели и задачи  освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности» являются формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих им квалифицированное решение материаловедческих задач, возникающих при проектировании и изготовлении швейных  изделий, совершенствовании технологических процессов направленных на повышение эффективности швейного производства, улучшение качества продукции и повышения ее конкурентоспособности.

Для достижения этой цели преподавание дисциплины предполагает:

-	изучение теоретических основ формирования структуры и свойств материалов легкой промышленности;

- изучение  особенностей строения и свойств волокон, нитей  и текстильных материалов;

-	изучение инновационных способов производства основных видов материалов, с заданным уровнем эксплуатационных свойств, используемых в производстве швейных изделий;

-	освоение практических методов определения свойств и взаимосвязи структуры и свойства материалов, а также оценки качества текстильных материалов и рационального их использования;

- приобретение навыков учета свойств материалов в процессе проектирования и производства одежды.

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО

«Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности» представляет собой дисциплину базовой (обязательной) части профессионального цикла учебного плана (Б.1.1.16) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности».

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами математического и естественнонаучного цикла (математика, химия, физика и информатика). Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при освоении профессиональных дисциплин: технология изделий легкой промышленности, конструирование одежды, материалы для изделий легкой промышленности, инновационные технологии изготовления одежды, в курсовом проектировании, при выполнении выпускных квалификационных работ, а также при выборе материалов и методов обработки изделий в процессе изготовления швейных изделий на учебных и производственных практиках.

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- готовность применять в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, нормативные документы и элементы экономического анализа (ОПК-2);

- способность проводить анализ состояния и динамики показателей качества материалов и изделий легкой промышленности с использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-1);

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта, к участию в исследованиях по совершенствованию технологических процессов и оборудования, применению полученных результатов на практике (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1. Знать: Инновационные способы получения основных и вспомогательных материалов с заданным уровнем эксплуатационных свойств. Ассортимент и свойства материалов для швейных изделий и перспективы его развития.

3.2. Уметь: производить оценку свойств материалов для швейных изделий, используя современную испытательную аппаратуру. Анализировать причины возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции и предусматривать мероприятия по их устранению.

3.3. Владеть: Методами оценки свойств материалов и изделий легкой промышленности и сравнительной оценки показателей качества материалов и продукции с нормативными требованиями.

- Структура и содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины,   виды занятий и работ

| № п/п | Наименование раздела дисциплины (модуля) | ЛК* | КЛ | ПЗ | ЛР | КП (КР, РГР) | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | + |  |  | + |  | + |
| 2 | Строение, свойства и получение текстильных нитей, пряжи, и мононитей. | + |  |  |  |  | + |
| 3 | Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | + |  |  | + |  | + |
| 4 | Строение, свойства и получение натурального и искусственного меха, замши, кожи, комплексных и пленочных материалов для одежды. | + |  |  | + |  | + |
| 5 | Отделка текстильных материалов. | + |  |  |  |  | + |
| 6 | Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов. | + |  |  |  | + | + |
| 7 | Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | + |  |  | + | + | + |
| 8 | Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | + |  |  | + | + | + |
| 9 | Физические свойства текстильных материалов. | + |  |  | + | + | + |
| 10 | Усадка и формовочная способность текстильных материалов. | + |  |  | + | + | + |
| 11 | Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий. | + |  |  | + | + | + |

* Используемый вид занятий при прохождении данного раздела помечается знаком “+”

3.2. Содержание разделов дисциплин

| № п/п | Наименование раздела дисциплины (модуля) | Содержание раздела (модуля) | Трудоем-кость (з.е/часы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 семестр |  |  |
| 1 | Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | - Вводная лекция. Что изучает материаловедение. Объем и содержание дисциплины. Классификация волокон и материалов для одежды. Физико-механические и химические свойства волокон и нитей. Линейная плотность. - Строение волокнообразующих полимеров. Надмолекулярная структура. Фазовое состояние. Способы модификации. Требования к волокнообразующим полимерам. - Строение и свойство натуральных волокон и нитей: целлюлозных, белковых, минеральных. - Основные этапы производства химических волокон. Получение, свойство и применение искусственных и синтетических волокон. | 0,67/8+16 |
| 2 | Строение, свойства и получение текстильных нитей, пряжи, и мононитей. | Строение текстильных материалов. Пряжа. Три системы прядения. Строение, свойство и получение пряжи. Строение, свойство и получение комплексных, комбинированных, текстурированных и других нитей, швейных ниток и мононитей. | 0,11/4 |
| 3 | Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | - Ткани. Строение и получение тканей. Ткацкие переплетения. Структурные характеристики тканей. Фазы строения, опорная поверхность. - Трикотажные полотна. Строение, получение, структурные характеристики. - Строение и получение нетканых полотен. Структурные характеристики нетканых полотен. - Строение, получение и структурные характеристики клеевых прокладочных материалов. Теории склеивания. Клеи для швейного производства. | 0,83/14+16 |
| 4 | Строение, свойства и получение натурального и искусственного меха, замши, кожи, комплексных и пленочных материалов для одежды. | - Строение и получение искусственного меха. Характеристики структуры. - Строение и получение искусственной кожи для одежды. Характеристики структуры. - Строение и получение натурального меха и кожи для одежды. Изменчивость. Пороки. Способы консервации, выделки и отделки меха и кожи. Показатели качества. - Строение, свойства и получение комплек-сных и пленочных материалов для одежды. | 0,28/6+4 |
| 5 | Отделка текстильных материалов. | - Отделка текстильных материалов. Основные этапы отделки хлопчато-бумажных, льняных, шерстяных и шелковых материалов. Специальные виды отделки. | 0,11/4 |
|  | 4 семестр |  |  |
| 6 | Геометрические свойства текстильных материалов. | Геометрические свойства – длина, ширина, толщина, линейная и поверхностная плотность материалов. | 0,05/2 |
| 7 | Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | - Классификация механических свойств материалов. Механические свойства текстильных материалов. Полуцикловые разрывные характеристики при одноосном растяжении и раздирании материалов. Двухосное и пространственное растяжение. Полуцикловые неразрывные характеристики при растяжении. Жесткость материалов при растяжении. - Теории прочности, уравнение долговечности. Прочность и удлинение тканей. - Прочность и удлинение трикотажных и нетканых полотен. Многоцикловые характеристики при растяжении: выносливость, долговечность, остаточная циклическая деформация. - Одноцикловые характеристики при растяжении. Внутренние и внешние связи. Релаксационные процессы. Составные части полной деформации. | 0,56/10+10 |
| 8 | Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | - Изгиб. Полуцикловые неразрывные характеристики при изгибе. Жесткость, несминаемость, драпируемость. - Многоцикловые разрывные характеристики при изгибе. - Тангенциальное сопротивление. - Раздвигаемость и осыпаемость тканей. Распускаемость трикотажа. | 0,56/8+12 |
| 9 | Физические свойства текстильных материалов. | - Физические свойства текстильных материалов. Поглощение и проницаемость. Сущность процесса поглощения. Характеристики гигроскопических свойств. - Проницаемость. Воздухо-, водо-, паро-, пылепроницаемость и упорность текстильных материалов. Сущность процессов и их характеристики. Теплофизические свойства текстильных материалов. Способы переноса тепла. Теплопроводность, теплоемкость, суммарное тепловое сопротивление, температуропроводность, теплоотдача. | 0,44/8+8 |
|  |  | - Тепло-, термо-, огнестойкость. Характеристики теплофизических свойств и методы определения. - Оптические свойства материалов: цвет, блеск, белизна, прозрачность. - Электризуемость текстильных материалов. Теории электризации, характеристики свойств, способы снижения электризуемости текстильных полотен и швейных изделий. |  |
| 10 | Усадка и формовочная способность текстильных материалов. | - Изменение линейных размеров текстильных материалов. Усадка. Причины усадки. Способы снижения усадки. Методы определения. - Формовочная способность текстильных материалов. Способность материалов к формообразованию. Способы формозакрепления. Методы оценки и характеристики формовочной способности текстильных материалов и устойчивости формы изделия при эксплуатации одежды. | 0,17/4+2 |
| 11 | Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий. | - Износостойкость текстильных материалов. Механические факторы износа. Истирание, пиллеобразование. - Физико-химические факторы износа. - Биологические факторы износа. Способы повышения износостойкости материалов. Методы определения степени износа и срока эксплуатации материалов и изделий. | 0,22/4+4 |
|  | Итого АЗ: |  | 2/48 |

- Практические занятия не предусмотрены

- Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование раздела дисциплины (модуля) | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (з.е./часы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 семестр |  | 2/24 |
| 1 | Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | - Определение полуцикловых характеристик при разрыве одиночных нитей и швейных ниток. - Распознавание текстильных волокон и нитей. - Определение линейной плотности нитей и швейных ниток. - Определение крутки и укрутки нитей и ниток. - Определение влажности текстильных материалов. | 0,45/16 |
| 3 | Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | - Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры тканей. - Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры трикотажных полотен. - Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры нетканых полотен. - Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры клеевых прокладочных материалов. | 0,45/16 |
| 4 | Строение, свойства и получение натурального и искусственного меха, замши, кожи, комплексных и пленочных материалов для одежды. | - Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры натурального и искусственного меха. - Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры натуральной и искусственной кожи и замши. | 0,10/4 |
|  | 4 семестр |  |  |
| 7 | Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | - Определение разрывных характеристик текстильных материалов при одноосном растяжении. - Определение прочности при раздирании тканей. - Определение прочности материала при пространственном растяжении. - Определение одноцикловых характеристик при растяжении. | 0,28/10 |
| 8 | Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | - Определение жесткости при изгибе материалов. - Определение несминаемости материалов. - Определение осыпаемости тканей. - Определение устойчивости тканей к раздвигаемости нитей в швах. - Определение драпируемости материалов. - Определение тангенциального сопротивления текстильных материалов. | 0,33/12 |
| 9 | Физические свойства текстильных материалов. | - Определение водопроницаемости и водоупорности материалов. - определение гигроскопических свойств и водопоглощения текстильных материалов. | 0,22/8 |
| 10 | Усадка и формо-вочная способность текстильных материалов. | Определение усадки текстильных материалов. - Определение формовочной способности материалов и формоустойчивости объемных деталей одежды. | 0,06/2 |
| 11 | Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий. | - Определение устойчивости окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям. - Определение стойкости материалов к стирке и химчистке. - Определение пиллингуемости материалов. - Определение стойкости материалов к истиранию по плоскости. | 0,114 |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Перечень тем курсовой работы:

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского(женского, детского) плаща.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужской (женской, детской) утепленной куртки.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского (женского) зимнего пальто.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления зимнего молодежного комплекта для активного отдыха (женский, мужской, детский).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления зимнего пальто для девочки (мальчика) подросткового возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления вечернего платья для женщин младшей (средней, старшей) возрастной группы.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления школьной формы для девочек (мальчика).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления полупальто с отделкой из искусственного меха для девочки (мальчика) подросткового возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления д/с пальто для мальчика (девочки) подросткового возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского комплекта (пелерина +юбка).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского костюма спортивного типа из вельвета.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского комплекта для отдыха.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского (мужского) д/с пальто.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского костюма романтического стиля.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления комплекта (блуза в стиле «фэнтази»+ шазюбль).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского костюма: спенсер + брюки.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления летнего мужского пиджака.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского (мужского) трансформера из курточной ткани (жилет-куртка).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женской парки из курточной ткани.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления детского зимнего пальто для мальчика (девочки) дошкольного возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского тренчкота.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления детского д/с пальто для мальчика (девочки) дошкольного возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского костюма (смокинг + брюки).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского брючного летнего комплекта.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского демисезонного пальто в стиле «милитари».

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского пальто - блейзер.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского комплекта (платье + жакет).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского костюма в стиле «ретро».

- Обоснованный выбор материалов для изготовления торжественного жакета для женщин средней (младшей, старшей) возрастной группы.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления летнего женского пальто.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления пляжного комплекта для женщин младшей возрастной группы.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления форменной одежды для работников торговых организаций, медработников, проводников, стюардесс.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского жилета спортивного типа.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского блузона из ткани.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского кардигана.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женской облегченной куртки с отделкой из трикотажа.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления сарафана для девочек старшего школьного возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского комбинезона.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления комбинезона для девочки (мальчика) дошкольного возраста.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женской куртки - ветровки (мужской, детской).

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского спортивного костюма из смесовой ткани.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского летнего пальто из джинсовой ткани.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления концертного костюма для мужчин (женщин) старшей возрастной группы.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления концертного платья для женщин младшей возрастной группы.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского комплекта в стиле «сафари».

- Обоснованный выбор материалов для изготовления облегченной двусторонней куртки для мальчика.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления облегченной двусторонней куртки для девочки.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления мужского комплекта из п/ш ткани: брюки +жилет.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского повседневного жакета.

- Обоснованный выбор материалов для изготовления женского делового костюма.

- Образовательные технологии

В рамках учебного курса предусмотрено чтение лекций с применением мультимедийных технологий не менее 20 % от аудиторных занятий.

Использование программных средств для определения степени значимости и весомости показателей свойств при оценки качества материалов и изделий.

Обработка экспериментальных данных с помощью компьютерных программ.

Реализация компетентностного подхода в сочетании с внеаудиторной работой должны формировать и развивать профессиональные навыки студентов.

- При изучении дисциплины для студентов организуются экскурсии на ОАО «Энгельсская ткацкая фабрика», трикотажное производства ОАО «Бирюза», производство нетканых полотен  ОАО «ПОШ Неткан», где студенты знакомятся с передовыми технологиями производства и методами оценки качества текстильных полотен.

- Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения студент должен полностью выполнить учебный план, предусмотренный в рабочей программе дисциплины, по всем видам учебных занятий и набрать 8 зачетных единиц трудоемкости.

Рекомендуемая балльно-рейтинговая система оценки.

Степень успешности освоения дисциплины в системе зачетных единиц оценивается суммой баллов, исходя из 10 максимально возможных баллов, и включает две составляющие:

Первая составляющая – оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента по изучению каждого модуля дисциплины в течение предусмотренного учебным планом периода обучения. Структура баллов, составляющих балльную оценку, включает отдельные доли в баллах, начисляемые студенту за успешность рубежных контролей по каждому учебно-образовательному модулю.

Вторая составляющая – за посещаемость аудиторных лекционных и лабораторных занятий (пропорционально числу посещенных занятий.)

Методика рубежного контроля по первой составляющей балльно-рейтинговой оценки.

Максимальное количество баллов по каждому учебно-образовательному модулю – 10 баллов. Оценочное средство представляет собой билет, состоящий из 2 вопросов, сформированных на основе дидактического материала и содержания образовательного модуля, предусмотренного в учебной рабочей программе, табл. 4.2.

Оценка ответов на билет осуществляется по следующей схеме:

Правильный и полный ответ на один вопрос - +5 баллов;

В целом правильный, но не полный ответ - +4 балла;

Ответ не полный с наличием ошибок - +3 балла;

Отсутствие ответа – 0 баллов;

Принципиально не верный ответ - -2 балла;

За пропуск каждой лекции и лабораторных работ по модулю - -0,2 балла.

Примеры контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины.

Контрольные задания и методические указания по их выполнению

- Цель: закрепление курса «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности»

- Требования к выполнению:

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют 3 контрольные работы, в 5 семестре. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре зачетной книжки. Каждая контрольная работа выполняется на отдельной тетради и сдается в деканат в установленные сроки. После проверки преподавателем контрольная работа защищается студентом и оценивается «зачет» «незачет».

-Тематика вопросов контрольных работ может опережать тематику прослушанных лекций с целью самостоятельного изучения студентами несложных тем курса. В период сессии студенты слушают установочные и обзорные лекции по наиболее важным разделам, получают задания для выполнения контрольных работ.

-Заданием контрольной работы предусмотрено изучение тем предусмотренных стандартом и рабочей программой дисциплины. Задания включают три  или четыре вопроса, которые выполняются в соответствии с вариантом.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

Вариант 1.

1. Понятие о текстильном волокне. Классификация текстильных волокон. Основные характеристики свойств волокон и нитей. Геометрические свойства, линейная плотность.

2. Хлопок: строение, химический состав, поперечное сечение волокна под микроскопом, надмолекулярная структура, основные свойства, первичная обработка и применениё.

3. Рассчитать крутку, коэффициент крутки и укрутку вискозной комплексной нити, если при раскручивании пяти отрезков длиной 500 мм каждый, показания счетчика круткомера были равны: 181, 173, 180, 171, 175, а приращение длины составляло: 5.5; 4.3; 5.3; 4.1; 4.7 мм соответственно, диаметр нити: 0.23; 1.35; 0.71; 0.84; 0.18 мм.

Вариант 2.

1. Основные физико-механические свойства волокон к нитей: прочность, удлинение и деформация удлинения, влажность и гигроскопичность, термостойкость, светостойкость и хемостойкость.

2. Лубяные волокна. Лен: строение, поперечное сечение и продольный вид волокна, состав, структура, основные свойства льняных волокон. Первичная обработка и область применения льняных волокон.

3. Рассчитать диаметр хлопчатобумажной пряжи, если масса каждого из пяти отрезков длиной 0.5 м, составляла 0.15; 0.18; 0.14; 0.20; 0.24 г.

Вариант 3.

1. Понятие о крутке: направление крутки, угол кручения, коэффициент крутки, критическая крутка, укрутка, равновесность нити.

2. Понятие о шерсти: строение (пух, переходный волос, ость, мертвый волос), состав и свойства шерстяного волокна. Виды шерсти. Первичная обработка шерсти.

3. Определить относительную прочность при разрыве лавсановой нити диаметром 0.15 мм, если разрывная нагрузка составляла 13 Н

Вариант 4.

1. Основные требования к волокнообразующим полимерам. Строение волокнообразующих полимеров, силы межмолекулярного взаимодействия.

2. Натуральный шелк: строение, состав, получение, свойства, первичная обработка и область применения.

3. Рассчитать разрывное напряжение капроновой комплексной швейной нитки круглого сечения линейной плотности 15.3 текс, если ее разрывная нагрузка составила 13,5Н.

Вариант 5.

1.Фазовое состояние волокнообразующих полимеров: кристаллическое и аморфное. Надмолекулярная структура волокнообразующих полимеров: фибриллы, сфералиты, дендриты, ламели, микрофибриллы , глобулы, пачки.

2. Ди- и триацетатные волокна: строение, продольное и поперечное сечение под микроскопом, получение, свойства, область применения.

3. Определить линейную плотность шерстяной пряжи, номер метрический и диаметр, если отрезок длиной I м имеет массу 0.25г.

Вариант 6.

1.Природные волокнообразующие полимеры: целлюлоза, белки. Состав, строение и свойства.

2.Полиамидные и полиэфирные волокна: состав, поперечное и продольное сечение под микроскопом, получение, свойства и применение.

3.Определить число витков и первоначальную длину нити линейной плотности 22 текс, если коэффициент крутки составлял 4.8, длина нити после скручивания 500 мм, а укрутка равна 20%.

Вариант 7.

1. Основные этапы производства химических волокон.

2. Высокопрочные, термостойкие и негорючие волокна и нити (фенилон, внивлон, оксалон, аримид, углеродные и графитовые): состав, строение, получение, свойства и применение.

3. определить вид волокна и сделать рисунок поперечного и продольного сечения волокна, если при горении оно выделяет черный дым с копотью и образует твердый шарик черного цвета. Растворяется в концентрированной серной кислоте, а в  40% растворе едкого натра при кипячении, в диметилформамиде  при кипячении.

Вариант 8.

1. Модификация текстильных волокон: физическая и химическая.

2. Вискозное, медноаммиачное, полинозное к мтилон волокна: получение, строение, свойства и область применения.

3. Одна нить имеет линейную плотность 50 текс и плотность вещества 1.5 мг/мм3, а другая нить характеризуется номером 22 м/г и плотностью вещества 1.3 мг/мм3.  Какая из них толще?

Вариант 9.

1. Синтетические волокнообразующие полимеры: карбоцепные и гетероцепные.

2. Полиамидные, полиэфирные и полиуретановые волокна: состав, получение, свойства и применение.

3. Определить общую укрутку нити при трехкратном кручении, если при раскручивании нити длиной 2.5 м приращение длины составляло 40, 30 и 35 мм соответственно.

Вариант 10.

1. Строение волокнообразующих полимеров. Надмолекулярная структура волокнообразующих полимеров: фибриллы, микрофибриллы, пачки, глобулы и др.

2. Полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, поливинилспиртовые и полиолефиновые волокна: состав, получение, свойства и применение.

3. Определить величину относительной полной деформации и составных ее частей, если длина образца под нагрузкой увеличилась на 15% и составляла 212 мм, сразу после снятия нагрузки 203 мм, а после отдыха в течение I часа 190 мм.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2

Вариант I.

1. Текстильные нити: пряжа, комплексные нити и мононити. Три системы прядения: кардная, гребенная и аппаратная.

2. Геометрические свойства текстильных материалов: длина, ширина, толщина. Линейная и поверхностная плотность текстильных материалов.

3. Рассчитать линейное и поверхностное заполнение хлопчатобумажной ткани, если плотность ткани по основе 250 нитей, по утку 190 нитей, а масса нитей длиной 500 мм по основе равна 25 мг и по утку 30 мг.

Вариант 2.

1. Структура пряжи и характеристика ее внешнего вида: крученая, фасонная, армированная, высокообъемная. Комплексные, и текстурированные, высокорастяжимые нити и нити с повышенной растяжимостью, комбинированные и мононити.

2. Полуцикловые неразрывные характеристики текстильных материалов. Модули жесткости.

3. Определить пористость и объемное заполнение шелковой ткани если известно, что средняя плотность ткани 0.52 мг/мм3.

Вариант 3.

1.	Общие сведения о ткани и ткачестве. Подготовка нитей основы и утка к ткачеству. Процесс образования ткани на ткацком станке. Виды ткацких станков.

2. Одноосное растяжение. Характеристики, получаемые при одноосном растяжении. Одноосное раздирание. Двухосное и пространственное растяжение.

3. Рассчитать модуль петли шерстяного трикотажного полотна поверхностной плотности 210 г/м2, если линейная плотность нити 25 текс, плотность по горизонтали 165, а по вертикали 170 петель.

Вариант 4.

1. Классификация ткацких переплетений. Особенности их строения. Свойства и применение тканей в зависимости от вида переплетения.

2. Теории прочности текстильных материалов. Уравнение долговечности. Прочность и удлинение тканей.

3. определить поверхностную плотность вязальнопрошивного нетканого полотна, если прошивная нить линейной плотностью 22 текс и длиной нити в петле 8.1 мм, плотность прошива по длине и ширине одинаковая и равна 52.

Вариант 5.

1. Основные  характеристики структуры ткани. Структура поверхности ткани. Фазы строения ткани.

2. Прочность и удлинение трикотажных и нетканых полотен. Растяжение материалов при изготовлении и эксплуатации швейных изделий.

3. Определить коэффициенты драпируемости и несминаемости и шелковой ткани, если масса бумаги исходного образца составляла 3.7 г, масса бумаги с проекцией образца – 2.1 г , а высота образца после смятия 9 мм.

Вариант 6.

1. Трикотажные полотна. Производство трикотажных полотен. Виды трикотажных машин.

2. Одноцикловые характеристики. Релаксационные процессы. Методы оценки одноцикловых характеристик. Релаксация напряжения и деформации материалов. Факторы, влияющие на деформационные процессы.

3. Определить коэффициент тангенциального сопротивления вискозной ткани полотняного переплетения, если масса колодки равна 220 г, а сила нормального давления 12 даН.

Вариант 7.

1. Классификация трикотажных переплетений. Особенности строения, свойства, применение.

2. Многоцикловые характеристики. Факторы, влияющие на многоцикловые характеристики.

3. Рассчитать поверхностную плотность ткани, если линейная плотность ткани составляет 72 г/м, а ширина ткани 90 см.

Вариант 8.

1. Основные характеристики структуры трикотажа.

2. Изгиб. Полуцикловые неразрывные характеристики при изгибе. Жесткость. Методы определения жесткости материалов при изгибе. Драпируемость. Закручиваемосгь трикотажных полотен.

3. Рассчитать плотность ткани по основе и по утку, если линейное заполнение ее по основе 70%, по утку 60% , а диаметр нитей 0.8  мм.

Вариант 9.

1. Нетканые полотна. Производство нетканых полотен.

2. 0дноцикловые неразрывные характеристики при изгибе. Несминаемость и сминаемость текстильных материалов.

3. Определить удельную прочность льняной ткани, если образец шириной 50 мм характеризуется относительной разрывной нагрузкой 12.45 даН*м/г, приложенной вдоль нитей основы, плотностью нитей по основе 120, по утку 240, линейная плотность нитей по основе 32 текс, а по утку 16 текс; коэффициент, учитывающий изменение массы ткани в процессе ее выработки и отделки, равен 0.9.

Вариант 10.

1. Классификация нетканых полотен. Структура нетканых полотен. Влияние строения на свойства нетканых полотен.

2. Многоцикловые разрывные характеристики при изгибе. Выносливость и долговечность. Тангенциальное сопротивление. Раздвигаемость, осыпаемость и распускаемость текстильных материалов.

3. Определить поверхностную плотность шерстяного одинарного трикотаж-ного полотна, если известно, что модуль петли равен 27, диаметр нити 0.15, величина шага 0.8 мм, высота ряда 1 мм.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3

Вариант 1.

1. Физические свойства текстильных материалов. Поглощение. Гигроскопические свойства. Смачивание и капиллярное впитывание. Набухание волокон.

2. Швейные нитки. Строение, свойства, ассортимент. Требования, предъявляемые к швейным ниткам.

3. Определить тепловое сопротивление драповой ткани толщиной 4 мм, если в течение часа через образец 60x40 мм проходило тепло от поверхности, нагретой до 600С в охлажденную среду с температурой 100С. Известно, что коэффициент теплопроводности драповых тканей равен 0.059 Вт/м*°С.

4. Определить сорт гладкой шелковой сорочечной ткани, если в куске длиной 50 м и шириной 140 см обнаружено 20 линейных дефектов, а при анализе физико–механических  свойств обнаружено: недостающая  ширина в 1% (во втором сорте допускается 1.5%); недостающая поверхностная плотность в 4% (во втором сорте допускается до 5%).

Вариант 2.

1. Качество продукции, показатели качества продукции. Методы оценки качества продукции.

2. Клеевые материалы. Теории склеивания материалов. Клеи и клеевые материалы, применяемые в швейном производстве.

3. Определить устойчивость шерстяной ткани к пиллингуемости, если максимальное число пиллей было равно 18, а после дополнительных циклов их стало 12.

4. Рассчитать коэффициент паропроницаемости и относительную паропроницаемость шерстяной ткани, если после 4-часового выдерживания в эксикаторе разность первого и второго взвешивания стаканчиков   диаметром 3 см, покрытых испытуемым материалом, составила 88.3  мг, а из открытых стаканчиков за это же время испарилось 151.7 мг воды.

Вариант 3.

1. Характеристики гигроскопических свойств: влажность, кондиционная влажность, гигроскопичность, водопоглощаемость, влагоотдача, капиллярность.

2.  Утепляющие материалы: мех, ватин, вата, поролон.

3. Определить устойчивость шерстяной костюмной ткани с поверхностной плотностью 210 г/м2 к истиранию, если после 500 циклов истирания поверхностная плотность ткани снизилась на 20%.

4. По артикулу 36458 определить и охарактеризовать к какой группе относится материал, его волокнистый состав, способ выработки, его назначение или тип и т.д.

Вариант 4.

1. Проницаемость. Воздухо- и влагопроницаемость. Коэффициент паропроницаемости, относительная паропроницаемость. Сопротивление паропроницаемости.

2. Прокладочные, подкладочные и ветрозащитные материалы.

3. Определить усадку льняной ткани, если после испытаний средняя длина образцов составила 281 мм, а ширина 297 мм.

4. Оценить сорт куска шелковой платьевой ткани длиной 75 метров, шириной 100 см, если при разбраковке куска обнаружено: недостающая плотность по основе 2%, полосатость по утку, резко выраженная в двух местах, три пролета.

Вариант 5.

1. Водопроницаемость, водоупорность и пылепроницаемость текстильных материалов.

2. Отделочные материалы: ленты, тесьма, кружева, шнуры.

3. По артикулу 934509 определить и охарактеризовать, к какой группе относится материал, его волокнистый состав, способ выработки, назначение, тип и т.д.

4. Определить сорт чистошерстяной пальтовой ткани, если в куске длиной 30 м   обнаружено: 33 местных дефектов и отклонение от нормы по усадке 1%.

Вариант 6.

1. Теплофизические свойства текстильных материалов: теплопроводность, теплоемкость, теплоотдача, температуропро-водность, тепло-,  морозо - и термостойкость.

2. Фурнитура: крючки и петли, пуговицы, застежка - молния, кнопки, текстильная застежка.

3. По артикулу 32190 определить и охарактеризовать, к какой группе относится материал, его волокнистый состав, способ выработки, назначение, тип и т.д.

4. Рассчитать коэффициент пылепроницаемости, относительную пылепроницаемость и относительную пылеемкость, если через шерстяную ткань площадью 0,4500 м2 в течение 30 с - пропускали пыль, взятую в количестве 750 г, после чего на ткани осело 11,5 г пыли, а в резервуаре осталось 700 г пыли.

Вариант 7.

I. Оптические свойства текстильных материалов: цвет, блеск, белизна, и прочность.

2. Оценка художественно-эстетических свойств тканей. Пороки: распространенные и местные. Оценка уровня качества тканей по показателям свойств.

3. По артикулу 10129 определить и охарактеризовать, к какой группе относится материал, его волокнистый состав, способ выработки, назначение, тип и т.д.

4. определить водопроницаемость и намокаемость образца ткани площадью 180 см2 и весом 51.5 г, если после 10 мин дождевания через него прошло 120 г воды, а вес образца возрос на 87%.

Вариант 8.

1. Электризуемость. Теории электризуемости текстильных материалов. Пути снижения электризуемости материалов для одежды.

2. общие сведения об отделке текстильных материалов. Очистка и подготовка хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых и тканей из химических волокон.

3. Определить коэффициент паропроницаемости образца шерстяной ткани площадью 22,7 см2 , если температура воздуха под испытываемым образцом 280С, относительная влажность воздуха 93 % и давление пара 12.58 мм. рт. ст.  и за время испытания 30 мин из измерительных трубок испарилось 15,5 мл воды. При этом относительная влажность воздуха в помещении составляла 67.3%, а температура воздуха 210С.

4. Определить сорт вязальнопрошивного нетканого полотна, если в куске общей площадью 60 м2 обнаружен 1 распространенный порок, а число местных дефектов составляло 20.

Вариант 9.

1. Усадка текстильных материалов. Методы снижения усадки материала. Формовочная способность текстильных материалов. Формообразование и формозакрепление.

2. Крашение, виды красителей. Печатание. Способы печатания.

3. Определить сорт куска основовязального трикотажного полотна для верхних изделий, если  масса куска 14 кг, масса 1 м2 – 150 г, а в куске обнаружены дефекты на 4.5 см (во втором сорте допускается на длине не более 5 см); на 3 м2 полотна дефекты в 6 случаях (во втором сорте допускается не более 3 случаев).

4. Определить воздухопроницаемость пакета одежды, состоящего из 2 слоев, если через образец размером 50х50 мм в течение 600 с прошло через основной материал 112 дм3 воздуха, через подкладочный материал – 310 дм3 воздуха.

Вариант 10.

1. Износостойкость текстильных материалов. Основные факторы износа. Пиллеобразование. Методы определения износостойкости, и способы повышения износостойкости текстильных материалов.

2. Заключительная отделка текстильных материалов. Специальные виды отделки.

3. Оценить сорт шерстяной ткани, если в куске длиной 40 метров и шириной 110 см отклонения по физико-механическим показателям были оценены 16 баллами, а число баллов за местные дефекты было 15.

4. Рассчитать гигроскопичность и влагоотдачу шелковой ткани,  если средняя масса трех образцов после четырехчасового выдерживания в среде с относительной влажностью 100% составила 1.450 г, после четырехчасового выдерживания в эксикаторе с раствором серной кислоты – 1.290 г, вес абсолютно сухих образцов – 1200 г.

- Перечень вопросов к экзамену

Вопросы к экзамену - часть 1 - семестр 3 .

- Понятие о науке материаловедение швейного производства. Понятие о текстильном волокне. Классификация текстильных волокон.

- Основные характеристики свойств волокон и нитей: линейная плотность, длина, прочность, удлинение и деформации удлинения. Сравнительная характеристика волокон по этим показателям.

- Основные физико-химические и технологические свойства волокон: гигроскопичность, тепло-, термо-, морозостойкость, свето- и хемостойкость. Сравнительная характеристика волокон по этим показателям.

- Понятие о крутке: направление крутки, укрутка, равновесность и ворсистость нитей.

- Фазовое состояние волокнообразующих полимеров: аморфное и кристаллическое. Надмолекулярная структура волокнообразующих полимеров: фибриллы, микрофибриллы, сферолиты, дендриты, ламели, глобулы, пачки.

- Строение волокнообразующих полимеров. Основные требования к волокнообразующим полимерам. Способы модификации волокон.

- Хлопок. Строение, химический состав, основные свойства хлопкового волокна. Первичная обработка и применение.

- Лен. Строение, химический состав, основные свойства льняного волокна. Первичная обработка и применение.

- Шерсть. Строение, химический состав, основные свойства шерстяного волокна. Виды шерсти. Первичная обработка и применение.

- Шелк. Строение, химический состав, основные свойства натурального шелка. Первичная обработка и применение натурального шелка.

- Основные этапы производства химических волокон.

- Вискозное, медноаммиачное, мтилон, полинозное волокна: получение, строение, свойства, применение.

- Ди- и триацетатные волокна: получение, строение, свойства, применение.

- Полиамидные, полиэфирные и полиуретановые волокна: получение, строение, свойства, применение.

- Полиакрилонитрильное, поливинилспиртовое, поливинилхлоридное и полиолефиновые волокна: получение, строение, свойства, применение.

- Пряжа. Три системы прядения.

- Структура пряжи и характеристика особенностей ее внешнего вида. Крученая, фасонная, армированная, высокообъемная пряжа.

- Комплексные, текстурированные, высокорастяжимые, комбинированные и мононити.

- Общие сведения о ткани и ткачестве. Классификация ткацких переплетений. Процесс образования ткани на ткацком станке. Виды ткацких станков.

- Основные характеристики структуры ткани. Структура поверхности ткани. Фазы строения ткани. Опорная поверхность.

- Основные понятия о трикотажном полотне. Классификация трикотажных переплетений. Производство трикотажа, виды трикотажных машин.

- Основные характеристики структуры трикотажных полотен.

- Нетканые полотна. Производство нетканых полотен.

- Структура и свойства нетканых полотен.

- Общие сведения об отделке текстильных материалов. Очистка и подготовка х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей.

- Крашение, виды красителей. Печатание, способы печати.

- Заключительная отделка х/б, льняных, шерстяных, шелковых тканей и тканей из химических волокон. Специальные виды отделки.

- Клеевые прокладочные материалы. Способы получения, требования предъявляемые к ТКПМ. Ассортимент, свойства и применение ТКПМ.

- Теории склеивания текстильных материалов. Факторы, определяющие прочность клеевого соединения.

- Клеи, применяемые в швейном производстве. Требования к клеям, их свойства, применение. Режимы дублирования.

Экзаменационные вопросы- часть 2 – семестр 4.

- Геометрические свойства текстильных материалов. Длина, ширина, толщина, линейная и поверхностная плотность.

- Классификация механических свойств текстильных материалов. Полу- цикловые разрывные характеристики: одноосное растяжение и раздирание. Их влияние на выбор материалов в пакет и качество изделий.

- Двухосное и пространственное растяжение. Методы определения и их предупреждения в готовых изделиях.

- Полуцикловые неразрывные характеристики при растяжении. Показатели жесткости. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Теории прочности текстильных материалов. Уравнение долговечности. Факторы, влияющие на прочность материалов

- Прочность и удлинение тканей. Факторы, влияющие на эти свойства, методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет и технологию изготовления.

- Прочность и удлинение трикотажных и нетканых полотен. Их влияние на эксплуатационные свойства одежды и технологию изготовления. Растяжение материалов в процессе изготовления и эксплуатации одежды. Методы определения.

- Одноцикловые характеристики при растяжении. Внутренние и внешние связи, релаксация деформации. Составные части полной деформации. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия и технологию его изготовления. Факторы, влияющие на деформации растяжения.

- Многоцикловые характеристики при растяжении. Утомление, усталость, выносливость, долговечность, остаточная циклическая деформация. Факторы, влияющие на многоцикловые характеристики при растяжении.

- Изгиб. Полуцикловые неразрывные характеристики при изгибе. Жесткость при изгибе. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия и технологию его изготовления.

- Драпируемость текстильных материалов. Методы определения. Закручиваемость трикотажа. Факторы, влияющие на эти показатели и выбор материалов в пакет одежды.

- Одноцикловые неразрывные характеристики при изгибе: несминаемость, сминаемость. Факторы, влияющие на эти характеристики. Методы определения и снижения сминаемости.

- Многоцикловые характеристики при изгибе. Выносливость, долговечность, коэффициент несминаемости. Тангенциальное сопротивление. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия.

- Раздвигаемость, осыпаемость и прорубаемость текстильных материалов. Распускаемость трикотажа. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Методы предотвращения. Их влияние на процессы швейного производства.

- Физические свойства текстильных материалов. Поглощение. Гигроскопические свойства материалов: процессы сорбции, смачивания и капиллярного впитывания. Теплота сорбции. Факторы, влияющие на эти процессы. Способы улучшения гигроскопичности материалов.

- Характеристики гигроскопических свойств текстильных материалов. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия.

- Проницаемость. Воздухопроницаемость текстильных материалов и пакетов одежды. Факторы, влияющие на воздухопроницаемость материалов. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Водопроницаемость и водоупорность. Процесс прохождения влаги через материал. Коэффициент паропроницаемости, относительная паропроницаемость, сопротивление паропроницаемости, водопроницаемость, водоупорность. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Пылепроницаемость. Коэффициент пылепроницаемости, относительная пылепроницаемость, пылеемкость, относительная пылеемкость. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Теплофизические свойства, способы переноса тепла в текстильных материалах. Коэффициент теплопроводности, тепловое сопротивление, теплоотдача. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Теплоемкость текстильных материалов, удельная теплоемкость, температуропроводность. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды. Тепло-, термо-, огне-, морозостойкость текстильных материалов. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Оптические свойства. Световой поток и его составные части. Цвет. Методы определения. Факторы, влияющие на эти свойства и их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Оптические свойства текстильных материалов: белизна, блеск, прозрачность. Факторы, влияющие на эти свойства. Методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Электризуемость текстильных материалов. Теории электризации. Характеристики электризации материалов. Методы определения и предотвращения. Влияние электризуемости на гигиеничность одежды.

- Усадка. Причины усадки. Факторы, влияющие на усадку. Особенности усадки тканей, трикотажных и нетканых полотен. Методы определения и предотвращения усадки. Ее влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Формовочная способность текстильных материалов. Формообразование и деформации изгиба, сжатия, растяжения, утонения. Способы получения пространственной формы из плоских материалов. Факторы, влияющие на формовочную способность материалов и качество изделий.

- Способность материалов к формозакреплению. Способы закрепления формы. Факторы, определяющие устойчивость полученной формы и их влияние на качество и долговечность швейных изделий.

- Механические факторы износа: истирание, утомление, пиллеобразование. Критерии износа, методы определения износа. Влияние механических факторов износа на качество и долговечность изделий. Пути повышения износостойкости материалов.

- Физико-химические факторы износа. Их влияние на качество и долговечность швейных изделий. Пути повышения износостойкости материалов к физико-химическим факторам. Методы определения.

- Биологические факторы износа. Комплексные методы оценки износостойкости материалов. Кинетика износа.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

10.1. Основная литература:

- Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова ; под ред. Б.А. Бузова. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2008. – 448 с.

- Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства : учеб. пособие для вузов/ Б. А. Бузов ; Н. Д. Алыменкова ; Д. Г. Петропавловский и др. –Изд-во М.: Легпромбытиздат, 2008. - 432 с.

- Жихарев А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности : учеб. пособие для студентов вузов / А. П. Жихарев ; Б. Я. Краснов ; Д. Г. Петропавловский ; под ред. А.П. Жихарева. - М. : Изд-во «Академия», 2008.- 464 с.

- Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : учебник для студентов вузов / А. П. Жихарев ; Д. Г. Петропавловский, С. К. Кузин ; В. Ю. Мишаков. - М. : Изд-во «Академия», 2008. - 448 с.

- Бесшапошникова В.И. Текстильные материалы в производстве одежды: Учебное пособие.- Саратов.: СГТУ. 2011.- 208 с.

- Смирнова Н.А. Выбор швейных ниток для изделия : учебное пособие / Н.А. Смирнова, А.П. Жихарев.- Кострома : Изд-во Костром.гос.технол.ун-та, 2008. – 67 с.

- Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материалы для одежды и конфекционирование.- М.: Академия. -2008. – 320 с.

10.2. Дополнительная литература:

- Смирнова Н.А. Материаловедение в производстве швейных изделий из льна : Монография. – Кострома : КГТУ, 2005. – 152 с.

- Бузов Б.А. Теоретические основы метода подготовки и выбора материалов для швейных изделий: учеб. пособие. – М.: Изд-во МТИЛП,    2006. – 48 с.

- Трикотажные изделия ./ ГОСТы .-М.: Издательство стандартов .2004.

- Общероссийский классификатор продукции. М.: «МПК издательство стандартов», 2000.- Т. 3. – С. 1-60.

- ГОСТы  по определению показателей качества, структуры и свойств материалов и одежды.

- Журналы моды, текстильной и швейной промышленности, союза художников и дизайнеров.

- ЕсинаГ.Ф. ,Санкин Л.Б. Отделка меха .-М.: Легпромбытиздат. 2004.

- Бесшапошникова В.И. Ассортимент и свойства текстильных материалов: Учебное пособие.- Саратов.: СГТУ. 2001.- 136 с.

- Бекмурзаев Л.А. Технология одежды из кожи : Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 144 с.

- Зыбин Ю.П. Материаловедение изделий из кожи / Ю.П. Зыбин, А.А. Авилов, Ю.М. Гвоздев, Н.В. Чернов.– М.: Легкая индустрия, 1988. – 384с.

- Сивотялова О.А. Изделия из кожи: обработка, элементы одежды, украшения / О.А. Сивотянова, Р.С. Андреева. – СПб. : Регата, Изд. Дом «Литера», 2000. – 192 с.

- Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды / Под ред. К.Г. Гущиной. – М.: Легкая индустрия, 2004. – 161 с.

- Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учебное пособие / Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова– М.: Изд-ий центр «Академия», 2004. – 240 с.

- Исследование структуры и определение свойств волокон и ниток / Сарат.гос.техн.ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И., Загоруйко М.В. - Саратов, 2010. – 44 с.

- Определение показателей физико-механических и эксплуатационных свойства материалов для швейных изделий. часть 1/ Метод. Указания. Сарат.гос.техн.ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И. - Саратов, 2011. –36 с.

- Определение показателей физико-механических и эксплуатационных свойства материалов для швейных изделий. часть 2/ Метод. Указания. Сарат.гос.техн.ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И. - Саратов, 2011. –36 с.

- Изучение физико-механических и эксплуатационных свойств текстильных материалов. Часть 3 / Сарат. гос. техн. ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И. - Саратов, 2007. – 28 с.

- Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. Методические указания к курсовой работе / Сарат. гос. техн. ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И., Никитина Т.Г. - Саратов, 2007. – 39 с.

10.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Имеется программа обработки данных априорного ранжирования статистического опроса специалистов-материаловедов.

В свободном доступе для студентов находятся электронные версии учебников, учебных пособий и методической литературы.

Текущий контроль знаний студентов проводится с использованием тестов в адаптивной среде тестирования (АСТ).

- Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):

По курсу «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности» при чтении лекций используются мультимедийная техника, демонстрационные плакаты, таблицы, схемы. На лабораторных занятиях используется микроскоп биологический МБИ, разрывная машина, толщиномер, релаксометр, приборы на истирание по плоскости, пиллингуемость, определения жесткости при изгибе и прибор определения осыпаемости, различные приспособления к разрывной машине для определения осыпаемости и приспособление для определения пространственного растяжения методом продавливания шариком, мотовило МПА-1, аналитические и торсионные весы, круткомер, иголки, ножницы, линейки, химические реактивы, сушильный шкаф, образцы тканей, трикотажных и нетканых полотен и т.д.

Ранжирование экспертных оценок значимости свойств материалов для изделия при выполнении курсовой работы и обработку экспериментальных данных осуществляют с помощью программного обеспечения на ПК в компьютерном классе кафедры ТШИ.

- Методические рекомендации преподавателю по организации изучения дисциплины:

Важнейшей социальной функцией современного образования является формирование личности, конкурентоспособной на мировом рынке труда, поэтому ориентация на использование инновационных технологий и методов обучения в учебном процессе является необходимым условием повышения качества подготовки специалиста технического вуза, развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Цель лекции - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. В курсе рекомендуется использование как традиционных (информационной, объяснительно-иллюстративной), так и инновационных форм лекций, таких как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция - пресс-конференция. Лекции читаются с использование мультимедийных технологий.

Информационная лекция, ее разновидности и применение по разделам дисциплины.

Обзорно-повторительная лекция. Рекомендуется для чтения в конце раздела или курса, отражает теоретические положения раздела или курса, исключает детализацию и второстепенный материал.

Инновационные лекции, их разновидности и рекомендации для применения по разделам дисциплины. Инновационные лекции направлены на интенсификацию учебного процесса и развитие личностных качеств обучаемых. Под информатизацией учебной деятельности понимается внедрение новых информационных технологий, к которым относятся: компьютерные обучающие программы, обучающие системы на базе мультимедийных технологий, распределение базы данных по отраслям знания, средства телекоммуникации, электронные библиотеки.

Под интенсификацией учебной деятельности понимается передача большего объема информации обучаемым при неизменной продолжительности обучения без снижения качества знаний. Интенсификация учебного процесса в частности предполагает: многоуровневую переработку информации по спиральному принципу, оптимальное использование учебного времени, использование коллективных форм познавательной деятельности, совершенствование навыков педагогического общения, учет личностных характеристик обучаемого, применения ТСО и ИСО.

Под активизацией учебной деятельности понимается педагогическая деятельность, направленная на разработку и использование форм, методов и средств обучения, способствующих повышению мотивации, самостоятельности, творческой активности студента в усвоении знаний, формировании умений и навыков в их практическом применении

Проблемная лекция. Наиболее эффективна при изучении тем «Ткани. Строение и получение тканей. Ткацкие переплетения. Структурные характеристики тканей. Фазы строения, опорная поверхность. Взаимосвязь структуры тканей с ее свойствами, назначением и технологией изготовления швейных изделий».

В отличие от информационной лекции, новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача преподавателя -создание проблемной ситуации, подводящей к искомой цели. Теоретический материал представляется в виде проблемной задачи. В условии задачи имеются противоречия, подлежащие разрешению.

Лекция - визуализация. Рекомендуется при изучении тем: Строение и свойство натуральных волокон и нитей: целлюлозных, белковых, минеральных.

Основные этапы производства химических волокон. Получение, свойство и применение искусственных и синтетических волокон. Строение текстильных материалов. Пряжа. Три системы прядения. Строение, свойство и получение пряжи. Строение, свойство и получение комплексных, комбинированных, текстурированных и других ниток и мононитей.

Ткани. Строение и получение тканей. Ткацкие переплетения. Структурные характеристики тканей. Фазы строения, опорная поверхность. Трикотажные и нетканые полотна. Строение, получение, структурные характеристики.

Представляет собой информацию, преобразованную в визуальную форму. Демонстрационные материалы не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают носителями содержательной информации.

Лекция вдвоем. Рекомендуется при изучении темы: «Формовочная способность текстильных материалов. Способность материалов к формообразованию. Прогрессивные способы формообразования и формозакрепления. Характеристики формовочной способности текстильных материалов и устойчивости формы изделия».

Представляет собой продолжение и развитие проблемного изложения материала в диалоге двух преподавателей, например, теоретика и практика, представителей двух научных школ, сторонника и противника технического решения. Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов.

Лекция - пресс-конференция. Рекомендуется проводить в начале темы, либо в конце - для определения перспектив развития усвоенного содержания.

Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему вопросы в письменной форме по заданной теме. После сортировки вопросов лекция излагается как связный текст, в процессе которого формулируются ответы.

Рекомендации для проведения лабораторных  занятий по дисциплине

Целью практических занятий является расширение, детализация знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, содействие выработке навыков профессиональной деятельности, умения анализировать структуру материалов и связывать ее со свойствами материалов и параметрами технологического процесса производства одежды. Практические занятия развивают мышление и речь, выступают как средства обратной связи. Планы практических занятий обсуждаются на заседании кафедры, отвечают идеям лекционного курса и соотносятся с ним в последовательности тем. Методика ЛЗ может быть различной, она зависит от индивидуальности преподавателя. Однако важно, чтобы различными методами достигалась общая дидактическая цель. Между лекцией и ЛЗ планируется СРС, предполагающая изучение конспекта лекций и подготовку к лабораторным занятиям.

Самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 50% от общей трудоемкости дисциплины, является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Цели самостоятельной работы.

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению и анализу полученных результатов. Поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умение подготовки выступления и ведения дискуссии.

Организация самостоятельной работы.

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя, подготовке к  лабораторным занятиям, рубежному контролю, экзамену и выполнение курсовой работы.

Рабочая программа по дисциплине "Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности” составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВПО с учетом рекомендаций ПрОП ВПО по направлению 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности" и учебного плана по профилю подготовки "Технология швейных изделий"

Автор  ___________________ к.т.н., доцент М.Ю. Морозова

Согласовано: зав. библиотекой  ________________  И.В. Дегтярёвой

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании кафедры протокол

№_1_  от “_30_ “ __08_ 2016 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС  и учебного плана по направлению 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности"

Зав. кафедрой ______________________(Л.Н. Ольшанская)

Рабочая учебная программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии по направлению 29.03.01 " Технология изделий легкой промышленности" протокол № 1  от “12“  09    2016 г. и признана соответствующей требованиям  ФГОС и учебного плана по 29.03.01 " Технология изделий легкой промышленности".

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.

Учебная дисциплина ___ «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности»____

Кафедра___«Экология и дизайн»____________

Направление "Технология изделий легкой промышленности" профиль 1. «Технология швейных изделий»

Форма обучения: заочная     _2_ курс   _3,4_ семестр

Общее количество часов по дисциплине _288__  часов, в том числе лекции  _20_  часов,

Лабораторные занятия (семинары) __24_  часов, самостоятельная работа __244_  часа.

| Учебная литература по рабочей программе | Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство, год издания. | Год издания | Кол-во экземпляров в библиотеке института | Кол-во экземпля-ров на кафедре | Количество студентов, использующих указанную литературу | Обеспеченность студентов литературой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная | Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова ; под ред. Б.А. Бузова. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2008. – 448 с. | 2008 | 10 | 5 | 20 | 75 |
|  | Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства : учеб. пособие для вузов/ Б. А. Бузов ; Н. Д. Алыменкова ; Д. Г. Петропавловский и др. –Изд-во М.: Легпромбытиздат, 2008. - 432 с. | 2008 | 10 | 5 | 20 | 75 |
|  | Жихарев А. П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности : учеб. пособие для студентов вузов / А. П. Жихарев ; Б. Я. Краснов ; Д. Г. Петропавловский ; под ред. А.П. Жихарева. - М. : Изд-во «Академия», 2008.- 464 с. | 2008 | 10 | 5 | 20 | 75 |
|  | Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : учебник для студентов вузов / А. П. Жихарев ; Д. Г. Петропавловский, С. К. Кузин ; В. Ю. Мишаков. - М. : Изд-во «Академия», 2008. - 448 с. | 2008 | 10 | 10 | 20 | 100 |
|  | Бесшапошникова В.И. Текстильные материалы в производстве одежды: Учебное пособие.- Саратов.: СГТУ. 2011.- 208 с. | 2011 | 20 | 2 | 20 | 100 |
|  | Стельмашенко В.И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник / В.И.Стельмашенко, Т.В. Розаренова. - М. : Академия. -2008. – 320 с. | 2008 | 5 | 5 | 20 | 50 |
| Дополни-тельная | Бекмурзаев Л.А. Технология одежды из кожи : Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 144 с. | 2004 | 0 | 5 | 20 | 25 |
|  | Смирнова Н.А. Материаловедение в производстве швейных изделий из льна : Монография. – Кострома : КГТУ, 2005. – 152 с. | 2005 | 0 | 5 | 20 | 25 |
|  | Определение показателей физико-механических и эксплуатационных свойства материалов для швейных изделий. часть 1/ Метод. Указания. Сарат.гос.техн.ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И. - Саратов, 2011. –36 с. | 2011 | Электронный ресурс | 50 | 20 | 100 |
|  | Определение показателей физико-механических и эксплуатационных свойства материалов для швейных изделий. часть 2/ Метод. Указания. Сарат.гос.техн.ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И. - Саратов, 2011. –36 с. | 2011 | Электронный ресурс | 50 | 20 | 100 |
|  | Изучение физико-механических и эксплуатационных свойств текстильных материалов. Часть 3 / Сарат. гос. техн. ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И. - Саратов, 2007. – 28 с. | 2007 | Электронный ресурс | 50 | 20 | 100 |
|  | Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. Методические указания к курсовой работе / Сарат. гос. техн. ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И., Никитина Т.Г. - Саратов, 2007. – 39 с. | 2007 | Электронный ресурс | 50 | 20 | 100 |
|  | Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды / Под ред. К.Г. Гущиной. – М.: Легкая индустрия, 2004. – 161 с. | 2004 | 1 | 4 | 20 | 25 |
|  | Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учебное пособие / Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова– М.: Изд-ий центр «Академия», 2004. – 240 с. | 2004 | 1 | 4 | 20 | 25 |
|  | Исследование структуры и определение свойств волокон и ниток / Сарат.гос.техн.ун-т: Сост. Бесшапошникова В.И., Загоруйко М.В. - Саратов, 2010. – 44 с. | 2010 | Электронный ресурс | 50 | 20 | 100 |

Общий процент обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой -  _71,7__ %

Зав. кафедрой  ______________  (Л.Н. Ольшанская)	                                                    Зав. библиотекой ______________И.В. Дегтярева

«_____» ______________ 2016 г.                                                                                                            «___»_____________ 2016 г.

Пояснения по заполнению карты:

- В основной литературе указывать не более 5 наименований учебной литературы. Количество экземпляров должно быть не менее 3 для специальных дисциплин и не менее 5 для дисциплин циклов ГСЭ, ЕН и ОПД.

- Методические указания записывать в дополнительную литературу

- В дополнительной литературе указывать не более 10 наименований учебной литературы.

- Последние два столбца  заполняются сотрудниками УМО и ОККО.

- Карта обеспеченности должна ежегодно корректироваться с учетом новых поступлений литературы и изменения контингента