Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Энгельсский технологический институт (филиал)

Кафедра «Технология и оборудование химических,

нефтегазовых и пищевых производств»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Б.1.3.14.2 Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем

Направление подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»

Профиль «Материаловедение, экспертиза материалов и управление качеством»

Квалификация выпускника: БАКАЛАВР

форма обучения – очная

курс – 4

семестр – 7

зачетных единиц – 4

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 16

коллоквиум - нет

практические занятия – 32

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 96

экзамен – 7 семестр

зачет − нет

РГР – нет

курсовая работа –  нет

курсовой проект – нет

Энгельс 2022

- Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины Б.1.3.14.2 «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем» является изучение бакалаврами метода моделирования для разработки, совершенствования и оптимизации материалов и технических процессов их получения.

Задачи изучения дисциплины состоят:

- в освоении подходов и методик, позволяющих осуществлять моделирование материалов и технологических систем;

- в освоении методики математического анализа и моделирования применительно к экспериментальным исследованиям.

- Место дисциплины в структуре   ООП ВО

Дисциплина «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем» относится к дисциплинам по выбору ООП ВО. Для ее освоения необходимы знания по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров, предшествующих указанной дисциплине: Б. 1.1.5 «Математика», Б. 1.1.6 «Физика», Б. 1.1.13 «Материаловедение», Б.1.2.10 «Информатика», Б.1.2.11 «Физико-химия материалов», Б.1.2.14 «Общая химическая технология», Б.1.2.15 «Процессы и аппараты химической технологии», Б.1.3.3.2 «Материалы для защиты от коррозии», Б.1.3.4.1 «Полимерное материаловеденье», Б.1.3.5.1 «Основы электрохимических технологий», Б. 1.3.8.1 «Экспертная оценка качества материалов», Б.1.3.9.1 «Основы технологии полимеров и композитов». Изучение дисциплины идет параллельно с освоением таких дисциплин как Б.1.3.10.1. «Управление качеством полимерных материалов и изделий», Б.1.3.11.1 «Управление качеством электрохимических покрытий и материалов», Б.1.3.12.1 «Экспертная оценка полимерных материалов и изделий», необходимых для квалифицированного решения вопросов моделирования требуемых свойств материалов, технологических систем, оптимизации процессов.

- Требования к результатам освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-3: готовностью использовать методы моделирования при прогнозировании и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов;

ПК-7: способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

- методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических (теоретических) моделей при моделировании материалов с заданными свойствами и процессов, обеспечивающих реализацию поставленной задачи;

- методы идентификации математических описаний технологических процессов на основе экспериментальных данных;

- методы оптимизации технологических процессов и свойств материалов

3.2 Уметь: применить методы вычислительной математики и математической статистики для решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, анализа материалов и процессов.

3.3 Владеть:

- методами моделирования физических, химических, технологических процессов для разработки прогнозируемых свойств материалов, оптимизации технологических систем;

- методами математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экспериментов, пакетами прикладных программ для моделирования материалов и процессов.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам

и видам занятий

| № Мо ду ля | № Не де ли | № Те мы | Наименование темы | Часы/ Из них в интерактивной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лек-ции | Коллок- виумы | Лабора- торные | Прак-тичес-кие | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 семестр |
| 1 | 1 | 1 | Моделирование – метод разработки и оптимизации технологических процессов получения материалов | 8/2 | 2/2 | - | - | 2 | 4 |
|  | 2,3 | 2 | Математическое моделирование при изучении технологических систем и оптимизация процессов | 22/4 | 2/2 | - | - | 4/2 | 16 |
|  | 4,5,6 | 3 | Построение детерминированных моделей химических, электрохимических технологических процессов получения материалов | 36/6 | 6/4 | - | - | 6/2 | 24 |
| 2 | 7-16 | 4 | Оптимизация материалов и технологических систем с помощью экспериментально-статистических моделей | 78/10 | 6/4 | - | - | 20/6 | 52 |
| Всего | 144/22 | 16/12 | - | - | 32/10 | 96 |

5. Содержание лекционного курса

| № темы | Всего часов | № лекции | Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Моделирование – метод разработки и оптимизации технологических процессов получения материалов (вводная лекция) | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| 2 | 2 | 2 | Математическое моделирование при изучении технологических систем и оптимизация процессов Вопросы: Метод математического моделирования. Преимущество математического моделирования перед физическим. Классификация моделей. Принципы построения моделей. Методы составления математического описания объекта. Проверка адекватности моделей. Оптимизация процессов. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| 3 | 6 | 3 | Построение детерминированных моделей химических, электрохимических технологических процессов получения материалов. Вопросы: Структурность модуля в структуре модели технологического процесса. Топологический анализ структуры (использование теории графов). Представление структурной модели в виде таблиц. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
|  |  | 4 | Вопросы: Стехиометрическая модель технологического процесса, разрабатываемого материала. Общие свойства стехиометрической модели. Элементарные процессы в химических и электрохимических системах: химические и электорохимические реакции, фазовые переходы, технологические потоки. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
|  |  | 5 | Вопросы: Уравнения материального и теплового балансов как основы математической модели технологического процесса. Допустимые упрощения математической модели: использование аппаратов идеального смешения и вытеснения, изотермичность процессов. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| 4 | 6 | 6 | Оптимизация материалов и технологических систем с помощью экспериментально-статистических моделей. Вопросы: Понятие функции отклика, факторов, влияющих на функцию отклика. Требования, предъявляемые к выбору факторов. Планы, используемые при моделировании материалов и процессов. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
|  |  | 7 | Вопросы: планы I порядка: полный факторный план, дробный факторный план, планы Ⅱ порядка: ортогональное центральное композиционное планирование (ОЦКП) | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
|  |  | 8 | Вопросы: Рототабельное центральное композиционное планирование. Симплекс планирование для оптимизации технологических процессов получения материалов с прогнозируемыми свойствами. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |

6. Содержание коллоквиумов – учебным планом не предусмотрено

7. Перечень практических занятий

| № темы | Всего часов | № занятия | Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | Модуль 1. Оценка воспроизводимости экспериментальных результатов с помощью критерия Кохрена. | [15.3, 15.2] |
| 2 | 4 | 2 | Расчет доверительного интервала при обработке экспериментальных результатов. | [15.3, 15.2] |
|  |  | 3 | Построение математической модели для экспериментально полученных результатов (аппроксимация). | [15.3, 15.2] |
| 3 | 6 | 4,5 | Построение детерминированных моделей процесса. Разработать топологическую, стехиометрическую модели электродиализатора (на примере обессоливания воды) | [15.3, 15.2] |
|  |  | 6 | Построить математическую модель работы электродиализатора (на примере обессоливания воды). Семинар по теме 3. | [15.3, 15.2] |
| 4 | 20 | 7-10 | Модуль 2 Семинар по теме 4, лекция № 6. Применение планов первого порядка пи моделировании процессов. | [15.3, 15.2] |
|  |  | 11-13 | Семинар по теме 4, лекция № 7. Использование ОЦКП при моделировании процессов | [15.3, 15.2] |
|  |  | 14-16 | Семинар по теме 4, лекция 8. Использование симплекс плана при оптимизации процессов. | [15.3, 15.2] |
| Всего | 16 |

- Перечень лабораторных работ – учебным планом не предусмотрено

- Задания для самостоятельной работы студентов

| № темы | Всего Часов | Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | Учебно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | Использование моделирования в химической технологии. Примеры | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| 2 | 16 | Моделирование как метод исследования. Классификация моделей. Прогнозирующие модели (примеры), тренажерные модели (примеры). Математические модели. Математическая модель и задачи оптимизации. Управляемые переменные, неуправляемые параметры, случайные факторы, неопределенные факторы. Примеры. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| 3 | 24 | Уравнения материального баланса для аппаратов идеального смешения и вытеснения, работающих в стационарном, нестационарном, квазистационарном режимах. Составление уравнений материального баланса электродиализной установки. Подготовка к практическим занятиям, к семинару по теме 3. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| 4 | 52 | Построение экспериментально-статистических моделей: использование планов первого порядка (полный факторный план, дробный факторный план), ортогонально центрального композиционного планирования (ОЦКП), симплекс планирования. Подготовка к семинару по теме 4. | [15.1, 15.2, 15.4, 15.5] |
| Всего | 96 |

Отчет по СРС представляется в отдельной тетради в виде ответов на вопросы, выносимые на коллоквиумы, на практические занятия.

- Расчетно-графическая работа – учебным планом не предусмотрено

- Курсовая работа – учебным планом не предусмотрено

- Курсовой проект – учебным планом не предусмотрено

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у обучающихся в ходе изучения дисциплины Б.1.3.14.2 «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем» должны сформироваться следующие профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-7.

Под компетенцией ПК-3 понимается готовность использовать методы моделирования при прогнозировании и оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов. Формирование данной компетенции происходит также в рамках учебных дисциплин Б.1.1.17 «Метрология, стандартизация и сертификация», Б.1.2.6 «Теоретическая механика».

| Код компетенции | Этап формирования | Цели усвоения | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | Типовые задания | Шкала оценивания |
| ПК-3 | 7 семестр | Формирование знания и умения использовать метод моделирования при разработке материалов с прогнозируемыми свойствами, при оптимизации технических процессов | Текущий контроль в форме: - ответов (отчета) на вопросы, выносимые на модули; - отчета на практических занятиях; - тестирования; | Вопросы и тестовые задания | Зачтено/не зачтено |
|  |  |  | экзамен | вопросы к экзамену | по 5 бальной шкале |

Под компетенцией ПК-7 понимается способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов. Формирование данной компетенции реализуется в ходе преддипломной практики (Б.2.5)

| Код компетенции | Этап формирования | Цели усвоения | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | Типовые задания | Шкала оценивания |
| ПК-7 | 7 семестр | Формирование способности анализировать, выбирать и применять способы моделирования для решения конкретных задач при создания материалов с прогнозируемыми свойствами, оптимизации технологического процесса | Текущий контроль в форме: - ответов (отчета) на вопросы, выносимые на модули; - отчета на практических занятиях-; - тестирования; | Вопросы и тестовые задания | Зачтено/не зачтено |
|  |  |  | экзамен | вопросы к экзамену | по 5 бальной шкале |

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины Б.1.3.14.2 «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем», проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине Б.1.3.14.2 «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем» включает работу на практических занятиях, выполнение самостоятельной работы, тестовых заданий и сдачу зачета.

Работа на практических занятиях считается выполненной, если представлены расчеты, построены графические зависимости, получены математические уравнения, описывающие процесс (п. 7), разработаны регрессионные уравнения, описывающие технологический процесс при использовании ПФП и ОЦКП (п. 7). Самостоятельная работа считается успешно выполненной, в случае если проработан теоретический материал по каждой теме (задания соответствуют пункту 9 рабочей программы). В конце семестра обучающийся письменно отвечает на тестовые задания, содержащие вопросы по изучаемому материалу. Оценивание тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» /  «не зачтено». В качестве критериев оценивания используется количество правильных ответов. При ответе более чем, на 60 % вопросов выставляется «зачтено», в случае меньшего количества правильных ответов ставится «не зачтено». Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины Б.1.3.14.2 «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем», проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине Б.1.3.14.2 «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем» включает работу на практических занятиях, выполнение самостоятельной работы, тестовых заданий и сдачу экзамена.

Работа на практических занятиях считается выполненной, если представлены расчеты, построены графические зависимости, получены математические уравнения, описывающие процесс (п. 7), разработаны регрессионные уравнения, описывающие технологический процесс при использовании ПФП и ОЦКП (п. 7). Самостоятельная работа считается успешно выполненной, в случае если проработан теоретический материал по каждой теме (задания соответствуют пункту 9 рабочей программы). В конце семестра обучающийся письменно отвечает на тестовые задания, содержащие вопросы по изучаемому материалу. Оценивание тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» /  «не зачтено». В качестве критериев оценивания используется количество правильных ответов. При ответе более чем, на 60 % вопросов выставляется «зачтено», в случае меньшего количества правильных ответов ставится «не зачтено». К экзамену по дисциплине обучающиеся допускаются при:

- предоставлении всех отчетов по практическим работам;

- сдачи отчетов по темам самостоятельной работы;

- успешном написании тестовых заданий.

Экзамен сдается в устном виде по билетам. На подготовку ответа обучающемуся дается 40 минут. Оценивание результатов ответа проводиться по 5-бальной шкале. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится при правильном ответе на 0%-35%; оценка «3» (удовлетворительно) – при правильном ответе на 40%-65%; оценка «4» (хорошо) – при правильном ответе на 70%-90% и оценка «5» (отлично) – при правильном ответе на 95%-100%. Вопросы по билетам представлены из перечня «Экзаменационные вопросы».

Оценка «5» (отлично) ставится при:

- правильном, полном и логично построенном ответе,

- умении оперировать специальными терминами,

- использовании в ответе дополнительного материала,

Оценка «4» (хорошо) на экзамене ставится при:

- правильном, полном и логично построенном ответе,

- умении оперировать специальными терминами,

- использовании в ответе дополнительного материала,

но в ответе:

- имеются негрубые ошибки или неточности;

- возможны затруднения в использовании практического материала;

- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при:

- схематичном неполном ответе;

- неумении оперировать специальными терминами или их незнание;

- ответе с одной грубой ошибкой;

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

«Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем»

| Уровни сформированности компетенций | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня освоения компетенций |
| --- | --- | --- |
| Пороговый | Обязательный для всех обучающихся студентов –выпускников вуза направления по завершению освоения ООП ВО | Знание метода моделирования, подходов к составлению математической модели. Умение применить знания к вопросам моделирования материалов с прогнозируемы свойствами и оптимизация технологических процессов. Владение полученными знаниями для анализа полученных результатов моделирования, поиска оптимальных решений. |

| Ступени уровней освоения компетенций | Отличительные признаки |
| --- | --- |
| Пороговый уровень (удовлетворительно) | На удовлетворительном уровне знает: возможности использования метода моделирования, подходы к составлению математической модели при моделировании технологических процессов получения новых и совершенствовании существующих материалов. Недостаточное умение применять знания к вопросам моделирования материалов с прогнозируемыми свойствами и оптимизации технологических процессов. Владеет: полученными знаниями применительно к анализу результатов при моделировании |
| Продвинутый (хорошо) | На хорошем уровне знает: достоинства моделирования как метода исследования при разработке материалов и технологий. Достаточно хорошо умеет: выбирать и применять методы моделирования при прогнозировании и оптимизации технологических процессов и свойств материалов. Хорошо владеет: полученными знаниями применительно к анализу математических зависимостей по результату моделирования. При этом имеются негрубые ошибки или неточности. |
| Высокий (отлично) | На высоком уровне знает: метод математического моделирования как экономически и экологически эффективного подхода к реализации поставленных задач по оптимизации технологий, разработке материалов с прогнозируемыми свойствами. Умеет успешно: применять метод математического моделирования при разработке математических моделей технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов. На высоком уровне владеет: методами моделирования физических, химических технологических процессов для разработки прогнозируемых свойств материалов, оптимизации технологических систем. |

Вопросы к модулю 1 по дисциплине «Моделирование и оптимизация материалов и технологических систем»

- Понятие моделирования, объекта моделирования, модели. Привести примеры использования моделирования в ХТС.

- Физическое и математическое моделирование. Особенности, достоинства, недостатки.

- Этапы составления математической модели.

- Методы разработки математической модели.

- Детерминированные математические модели. Пример.

- Статистические методы построения математических моделей. Пример.

- Математическая модель и задачи оптимизации технологического процесса.

- Структурный анализ ХТС. Использование теории графов. Назначение, допущения, используемые при построении структурной модели.

- Представление структуры ХТС в виде матриц.

- Стехиометрическая модель в молекулярной форме.

- Свойства стехиометрической модели ХТС.

- Элементарные химические процессы, протекающие в ХТС.

- Элементарные фазовые переходы в ХТС.

Вопросы для экзамена

- Метод математического моделирования, применение.

- Понятие объекта моделирования, модели.

- Классификация моделей.

- Физическое и математическое моделирование. Особенности, достоинства, недостатки.

- Этапы построения детермированной модели.

- Законы, лежащие в основе уравнений материального и энергетического балансов. Уравнение материального баланса.

- Упрощения, допускаемые при составлении математической модели.

- Понятие числа степеней свободы. Физической и математический смысл.

- Оценка адекватности модели. Критерий Фишера.

- Математическая модель и задачи оптимизации технологического процесса.

- Структурный анализ технологической системы. Использование теории графов. Назначение, допущения, используемые при построении структурной модели.

- Представление структуры технологической системы в виде матриц.

- Построение структурной модели процесса электродиализной очистки промывной воды, содержащей ионы тяжелых металлов.

- Стехиометрическая модель. Принцип преобразования стехиометрических уравнений к виду, удобному для моделирования.

- Топологическая модель. Пример построения топологической модели технологического процесса.

- Определение дисперсии воспроизводимости экспериментальных результатов.

- Использование метода наименьших квадратов при обработке экспериментальных данных.

- Использование метода интерполяции и аппроксимации при обработке экспериментальных данных.

- Полный факторный план. Использование при моделировании химико-технологических процессов.

- Симплекс планирование.

- Ортогонально-центральное композиционное планирование. Разработаны тестовые задания.

14. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивная форма занятий реализуется при проведении лекционных и  практических занятий по темам 2, 3, 4 (п. 4) и состоит в дискуссионном обсуждении полученных результатов, обосновании наиболее приемлемой модели.

| № | Тема занятий | Вид занятий | Интерактивная форма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моделирование. Математическое моделирование. Математические модели. | Лекционные занятия | Презентация. Дискуссионное обсуждение материала |
|  |  | Практические занятия | Использование программного обеспечения при расчете. Дискуссионное обсуждение результатов |
| 2 | Построение детерминированных моделей химических процессов. | Лекционные занятия | Презентация |
| 3 | Экспериментально-статистические математические модели | Лекционные занятия | Дискуссионное обсуждение излагаемого материала |

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

  - Обязательные издания.

    - Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-технологических процессов: учеб. пособие [электронный ресурс]/А.Ю. Закгейм. - Москва: Логос, 2017. – 204 с. -: ISBN 978 – 5- 98704 – 497 – 1 – Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. URl:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044971.html -  Режим доступа: по подписке

    - Заварухин, С.Г. Математическое моделирование химико – технологичских процессов и аппаратов: учебное пособие /С.Г. Заварухин.  – Новосибирск: Изд – во НГТУ. 2017. – 86 с. – ISBN 978 – 5 – 7782 – 3284 – 6. – Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]: URL: https:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778232846.html – Режим доступа: по подписке

  - Дополнительные издания.

    - Воробьева, Ф.И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 2013: учебное пособие/ Ф.И. Воробьева, Е.С. Воробьев -   Казань: Издательство КНИТУ, 2018. – 152 с. – ISBN 978 – 5 – 7882 – 2357 – 5. – Текст: электронный// ЭБС «Консультант студента»: [сайт]: URL: https:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788223575.html – Режим доступа: по подписке

15.2.2 Клинаев Ю.В Методы и технологии компьютерных вычислений в математическом моделировании: учеб. пособие / Клинаев, Д.В. Терин – Саратов: СГТУ, 2010. -208с. 41 экз.

  - Методические указания

15.3.1 Савельева Е.А. Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлениям подготовки 18.03.01 Химическая технология Е.А. Савельева, Л.Н. Ольшанская, Н.Д. Соловьева, И.И. Фролова: - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., кафедра «Химические технологии», 2020. - 37 с. Режим доступа:  http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1467&tip=6 (для авторизованных пользователей)

15.3.2 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов» для студентов направления 18.03.01 -  Химическая технология/ Н.Д. Соловьева, Е.Ю. Горбачева - Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. - 14 с. – Режим доступа:  http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=6  (для авторизованных пользователей)

15.3.3 Применение ортогонального центрального композиционного планирования эксперимента при решении вопросов оптимизации технологического процесса: методические указания к практическим занятиям для студентов направления 18.03.01 – Химическая технология / Н.Д. Соловьева, И.А. Фролов, И.И. Фролова – Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2021. – 14 с. – Режим доступа:  http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=6 (для авторизованных пользователей)

15.3.4 Автор-составитель: Арзамасцев С.В.: Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов»– Энгельс: Изд-во ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2016 – 10 с. – Режим доступа:  http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=6 (для авторизованных пользователей)

  - Периодические издания

    - Известия высших учебных заведений. серия Химия и химическая технология. Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942222. Доступные архивы 2000-2020гг.

    - Пластические массы. Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112589 . Доступные архивы 2000-2021гг.

    - Журнал прикладной химии.     Режим доступа:  https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7798  Доступные архивы 2003 –2020гг.

  - Интернет-ресурсы

15.5.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

15.5.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks

15.5.3 Электронно-библиотечная система Лань

15.5.4 ЭБС "Электронная библиотека технического ВУЗа"

Источники ИОС

    - Конспект лекций по дисциплине http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=5

    - Рекомендуемая литература http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=17

    - Задания к СРС http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=10

    - Задания по контрольной работе http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=26

    - Вопросы для зачета  http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=12

    - Текущий контроль знаний http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1003&tip=13

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные, практические занятия, коллоквиумы проводятся в учебной аудитории, имеющей специализированную  учебную мебель, мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJ, ноутбук E-machines. Площадь аудитории – 60 м2.

Выполнение самостоятельной работы студентов обеспечивается наличием учебной, справочной литературы, периодических изданий в библиотеке ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., использованием электронной библиотеки ВУЗа, электронной информационной среды. Студенты могут воспользоваться компьютерами в библиотеке, в вычислительном зале кафедры ЕМН, в аудитории кафедры ТОХП, собственными компьютерами. Компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2007/2003, Microsoft Office 2010.

Рабочую программу составили:

профессор кафедры ТОХП/Соловьева Н.Д./

«___»_____________/202   г./

Согласовано:

зав. библиотекой

17. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»________ 202  ___ года, протокол № _________

Зав. кафедрой _____________/_____________/

Внесенные изменения утверждены на заседании УМК

«____»_______ 202 __ года, протокол № ____

Председатель УМК института _____________/______________/