Энгельсский технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Технология и оборудование химических, нефтегазовых

и пищевых производств»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

### М.1.2.6 «Структура и свойства электрохимических покрытий»

Направление подготовки 18.04.01 «Химическая технология»

Профиль «Химическая технология композиционных материалов и покрытий»

Квалификация - магистр

форма обучения – очная

курс – 2

семестр – 3

зачетных единиц – 4

всего часов – 144

в том числе:

лекции – 16

практические занятия – нет

лабораторные занятия – 32

самостоятельная работа – 96

зачет – нет

экзамен – 3семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

Энгельс 2023

- Цели и задачи освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний по процессам возникновения и роста металлической фазы в условиях электролиза, структуре  и свойствам формирующихся  электрохимических покрытий.

Задачи изучения дисциплины:

- освоение теоретических основ процесса зародышеобразования;

- освоение факторов, влияющих на кинетику электрокристаллизации, структуру и свойства покрытий;

- ознакомление с методами изучения структуры и свойств электрохимических покрытий.

- Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина М.1.2.6. «Структура и свойства электрохимических покрытий» относится к вариативной  части Блока 1 ОПОП ВО по направлению 18.04.01 «Химическая технология». Для ее освоения необходимы знания по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров: «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Физико-химические методы анализа», а также по дисциплинам магистерской подготовки: «Приоритетные электрохимические технологии», «Инструментальные методы исследования в химической технологии».

Знания, полученные обучающимися по дисциплине « Структура и свойства электрохимических покрытий», развиваются и углубляются в дальнейшем при изучении студентами профильных дисциплин, при прохождении практик и ГИА.

- Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции ПК-2:

ПК-2 - Способен к проведению работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследования.

В результате освоения дисциплины:

студент должен знать:

основные уравнения термодинамики, кинетики и механизма в процессах электрохимического фазообразования;

студент должен уметь:

применять научно-техническую информацию по кинетике и механизму образования и роста новой фазы к анализу результатов исследования;

студент должен владеть:

навыками интерпретации и обобщения результатов исследований для установления взаимосвязи свойств электрохимических осадков с кинетикой и механизмом их образования.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК-2. Способен к проведению работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследования | ИД-4ПК-2 Использует современные приборы и методики, позволяющие провести исследования структуры и свойств электроосаждаемых покрытий, проводит эксперименты, испытания, обработку и анализ полученных результатов. |

| Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции | Наименование показателя оценивания (результаты обучения по дисциплине) |
| --- | --- |
| ИД-4ПК-2 Использует современные приборы и методики, позволяющие провести исследования структуры и свойств электроосаждаемых покрытий, проводит эксперименты, испытания, обработку и анализ полученных результатов. | Знать: основные положения теории электрокристаллизации, методики и приборы, позволяющие провести исследования структуры и свойств электроосаждаемых покрытий; Уметь: осуществлять руководство проведением комплексных исследований при разработке и изучении электрохимических покрытий; Владеть: навыками организации и проведения экспериментальной работы, обработки и анализа полученных результатов. |