Энгельсский технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Естественные и математические науки»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

### Б.1.1.13  «Материаловедение в производстве швейных изделий»

направления подготовки

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

профиль «Дизайн и конструирование швейных изделий»

Формы обучения: очная

Объем дисциплины:

в зачетных единицах: 5 з.е.

в академических часах: 180 ак.ч.

Саратов 2023

### Рабочая программа по дисциплине Б.1.1.13 «Материаловедение в производстве швейных изделий»  направления подготовки  29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», профиль «Дизайн и конструирование швейных изделий» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», утвержденным приказом Минобрнауки России № 962 от 22.09.2017 г. с изменениями и дополнениями  от 27. 02.2023 г.

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры «Естественные и математические науки» от «20» июня 2023 г., протокол № 30.

| Заведующий кафедрой ЕМН |  | /Жилина Е.В./ |
| --- | --- | --- |

одобрена на заседании УМКН от «20» июня 2023 г., протокол № 5.

| Председатель УМКН |  | /Жилина Е.В./ |
| --- | --- | --- |

- Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих им квалифицированное решение материаловедческих задач, возникающих при проектировании      и    изготовлении    швейных	изделий, совершенствовании технологических процессов направленных на повышение эффективности швейного производства, улучшение качества продукции и повышения ее конкурентоспособности.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить теоретические основы формирования структуры и свойств материалов легкой промышленности;

- изучить особенности строения и свойства волокон, нитей и текстильных материалов;

- изучить инновационные способы производства основных видов материалов, с заданным уровнем эксплуатационных свойств, используемых в производстве швейных изделий;

- освоить практические методы определения свойств и взаимосвязи структуры и свойства материалов, а также оценки качества текстильных материалов и рационального их использования;

- научить студентов навыкам учета свойств материалов в процессе проектирования и производства одежды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б.1.1.13  «Материаловедение в производстве швейных изделий» относится к обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенции ОПК-3:

способен проводить измерения параметров материалов и изделий легкой промышленности, обрабатывать полученные данные и представлять аналитический отчет.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование компетенции (результат освоения) | Код и наименование индикатора достижения компетенции (составляющей компентенции) |
| --- | --- |
| ОПК-5 Способен проводить измерения параметров материалов и изделий легкой промышленности, обрабатывать полученные данные и представлять аналитический отчет. | ИД-1 ОПК-3 Знает и владеет методами измерения параметров материалов, обрабатывает полученные данные и представляет аналитический отчет. |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине) |
| --- | --- |
| ИД-1 ОПК-3 Знает и владеет методами измерения параметров материалов, обрабатывает полученные данные и представляет аналитический отчет. | Знать: методы измерения параметров материалов и изделий легкой промышленности; порядок обработки результатов и представления аналитического отчета. Уметь: обоснованно выбирать методы измерения параметров и изделий легкой промышленности; применять на практике порядок обработки результатов и предоставления аналитического отчета. Владеть: навыками измерения параметров материалов и изделий легкой промышленности; обладать опытом обработки результатов и составления аналитического отчета. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | ак.часов |
| --- | --- |
|  | Всего | 3 семестр |
| 1. Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: | 80 | 80 |
| • занятия лекционного типа, | 32 | 32 |
| • занятия семинарского типа: | - | - |
| практические занятия | - | - |
| лабораторные занятия | 48 | 48 |
| в том числе занятия в форме практической подготовки | 16 | 16 |
| 2. Самостоятельная работа студентов, всего | 100 | 100 |
| – курсовая работа (проект) (при наличии) |  |  |
| 3. Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой, зачет | экзамен |
| Объем дисциплины в зачетных единицах | 5 | 5 |
| Объем дисциплины в акад. часах | 180 | 180 |

очно-заочная форма обучения - не реализуется

заочная форма обучения - не реализуется

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1.  Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей.

Тема 2. Строение, свойства и получение текстильных нитей, пряжи, и мононитей.

Тема 3. Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов.

Тема 4. Отделка текстильных материалов.

Тема 5. Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов.

Тема 6. Механические свойства при растяжении текстильных материалов.

Тема 7. Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление.

Тема 8. Физические свойства текстильных материалов.

Тема 9. Усадка и формовочная способность текстильных материалов.

Тема 10. Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий.

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

очная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины | Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в акад.часах) | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | занятия лекционного типа | практические занятия / из них в форме практической подготовки | самос–тоятельная работа |  |
| 1. | Тема 1. Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | 6 | 8/8 | 14 | ИД-1 ОПК-3 |
| 2. | Тема 2. Строение, свойства и получение текстильных нитей, пряжи, и мононитей. | 4 | - | 16 | ИД-1 ОПК-3 |
| 3. | Тема 3. Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | 4 | 8/8 | 14 | ИД-1 ОПК-3 |
| 4. | Тема 4. Отделка текстильных материалов. | 2 | - | 6 | ИД-1 ОПК-3 |
| 5. | Тема 5. Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов. | 4 | 2/2 | 10 | ИД-1 ОПК-3 |
| 6. | Тема 6. Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | 2 | 12/12 | 10 | ИД-1 ОПК-3 |
| 7. | Тема 7. Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | 2 | 10/10 | 10 | ИД-1 ОПК-3 |
| 8. | Тема 8. Физические свойства текстильных материалов. | 4 | 4/4 | 8 | ИД-1 ОПК-3 |
| 9. | Тема 9. Усадка и формовочная способность текстильных материалов. | 2 | 4/4 | 6 | ИД-1 ОПК-3 |
| 10. | Тема 10. Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий. | 2 | - | 6 | ИД-1 ОПК-3 |
|  | Итого | 32 | 48/48 | 100 | - |

очно-заочная форма обучения – не реализуется

заочная форма обучения – не реализуется

5.3. Практические занятия не предусмотрены.

5.4. Перечень лабораторных  занятий

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины | Наименование практического занятия | Объем дисциплины в акад. часах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
| 1 | Тема 1. Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. Распознавание текстильных волокон и нитей. Определение линейной плотности нитей и швейных ниток. Определение полуцикловых характеристик при разрыве одиночных нитей и швейных ниток. Определение крутки и укрутки нитей и ниток. | 8 | - | - |
| 2 | Тема 3. Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры тканей. Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры трикотажных полотен. Определение геометрических свойств, поверхностной плотности и характеристик структуры нетканых полотен. | 8 | - | - |
| 3 | Тема 5. Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов. | Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов. Определение линейной и поверхностной плотности материалов, заполнения по массе, абсолютной работы разрыва. | 2 | - | - |
| 4 | Тема 6. Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | Механические свойства текстильных материалов. Определение разрывных характеристик текстильных материалов при одноосном растяжении. Определение одноцикловых характеристик при растяжении текстильных материалов | 12 | - | - |
| 5 | Тема 7. Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | Механические свойства текстильных материалов. Определение жесткости при изгибе материалов. Определение драпируемости материалов. Определение несминаемости материалов. Определение тангенциального сопротивления текстильных материалов. | 10 | - | - |
| 6 | Тема 8. Физические свойства текстильных материалов. | Эксплутационные свойства текстильных материалов Определение стойкости материалов к истиранию по плоскости. Определение осыпаемости тканей. | 4 | - | - |
| 7 | Тема 9. Усадка и формовочная способность текстильных материалов. | Усадка и формовочная способность текстильных материалов. Определение усадки текстильных материалов. | 4 | - | - |
|  | Итого |  | 48 | - | - |

5.5. Задания для самостоятельной работы студентов

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины | Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания) | Объем дисциплины в акад. часах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| 1. | Тема 1. Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Строение, свойства и получение текстильных волокон и нитей. | 14 |  |  |
| 2. | Тема 2. Строение, свойства и получение текстильных нитей, пряжи, и мононитей. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Строение, свойства и получение текстильных нитей, пряжи, и мононитей. | 16 |  |  |
| 3. | Тема 3. Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Строение, свойства и получение тканей, трикотажных, нетканых полотен и клеевых прокладочных материалов. | 14 |  |  |
| 4. | Тема 4. Отделка текстильных материалов. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Отделка текстильных материалов. | 6 |  |  |
| 5. | Тема 5. Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотность материалов. | 10 |  |  |
| 6. | Тема 6. Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Механические свойства при растяжении текстильных материалов. | 10 |  |  |
| 7. | Тема 7. Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Механические свойства при изгибе текстильных материалов. Тангенциальное сопротивление. | 10 |  |  |
| 8. | Тема 8. Физические свойства текстильных материалов. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Физические свойства текстильных материалов. | 8 |  |  |
| 9. | Тема 9. Усадка и формовочная способность текстильных материалов. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Усадка и формовочная способность текстильных материалов. | 6 |  |  |
| 10. | Тема 10. Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий. | Самостоятельно изучить основную и дополнительную литературу по теме. Износостойкость текстильных материалов и швейных изделий. | 6 |  |  |
|  | Итого |  | 100 | -- | - |

6. Расчетно-графическая работа не предусмотрена

7. Курсовая работа не предусмотрена

8. Курсовой проект не предусмотрен

9.  Контрольная работа (для заочной формы обучения)

заочная форма обучения – не реализуется

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценивание результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций (части компетенции) осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с Фондом оценочных средств.

## Вопросы для экзамена.

- Понятие о науке материаловедение швейного производства. Понятие о текстильном волокне. Классификация текстильных волокон.

- Основные характеристики свойств волокон и нитей: линейная плотность, длина, прочность, удлинение и деформации удлинения. Сравнительная характеристика волокон по этим показателям.

- Основные физико-химические и технологические свойства волокон: гигроскопичность, тепло-, термо-, морозостойкость, свето- и хемостойкость. Сравнительная характеристика волокон по этим показателям.

- Понятие о крутке: направление крутки, укрутка, равновесность и ворсистость нитей.

- Фазовое состояние волокнообразующих полимеров: аморфное и кристаллическое. Надмолекулярная структура волокнообразующих полимеров: фибриллы, микрофибриллы, сферолиты, дендриты, ламели, глобулы, пачки.

- Строение волокнообразующих полимеров. Основные требования к волокнообразующим полимерам. Способы модификации волокон.

- Хлопок. Строение, химический состав, основные свойства хлопкового волокна. Первичная обработка и применение.

- Лен.	Строение,	химический	состав,	основные	свойства	льняного	волокна. Первичная обработка и применение.

- Шерсть. Строение, химический состав, основные свойства шерстяного волокна. Виды шерсти. Первичная обработка и применение.

- Шелк. Строение, химический состав, основные свойства натурального шелка. Первичная обработка и применение натурального шелка.

- Основные этапы производства химических волокон.

- Структура пряжи и характеристика особенностей ее внешнего вида. Крученая, фасонная, армированная, высокообъемная пряжа.

- Комплексные, текстурированные, высокорастяжимые, комбинированные и мононити.

- Основные характеристики структуры ткани. Структура поверхности ткани.

- Основные понятия о трикотажном полотне.

- Основные характеристики структуры трикотажных полотен.

- Нетканые полотна. Производство нетканых полотен.

- Структура и свойства нетканых полотен.

- Общие сведения об отделке текстильных материалов. Очистка и подготовка х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей.

- Крашение, виды красителей. Печатание, способы печати.

- Заключительная отделка х/б, льняных, шерстяных, шелковых тканей и тканей из химических волокон. Специальные виды отделки.

- Клеевые прокладочные материалы.	Способы получения, требования предъявляемые к ТКПМ. Ассортимент, свойства и применение ТКПМ.

- Теории склеивания текстильных материалов. Факторы, определяющие прочность клеевого соединения.

- Клеи, применяемые в швейном производстве. Требования к клеям, их свойства, применение. Режимы дублирования.

- Геометрические свойства текстильных материалов. Длина, ширина, толщина, линейная и поверхностная плотность.

- Классификация механических свойств текстильных материалов. Полу- цикловые разрывные характеристики: одноосное растяжение и раздирание. Их влияние на выбор материалов в пакет и качество изделий.

- Двухосное и пространственное растяжение. Методы определения и их предупреждения в готовых изделиях.

- Полуцикловые неразрывные характеристики при растяжении. Показатели жесткости. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Теории прочности текстильных материалов. Уравнение долговечности. Факторы, влияющие на прочность материалов

- Прочность и удлинение тканей. Факторы, влияющие на эти свойства, методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет и технологию изготовления.

- Прочность и удлинение трикотажных и нетканых полотен. Их влияние на эксплуатационные свойства одежды и технологию изготовления. Растяжение материалов в процессе изготовления и эксплуатации одежды. Методы определения.

- Одноцикловые характеристики при растяжении. Внутренние и внешние связи, релаксация деформации. Составные части полной деформации. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия и технологию его изготовления. Факторы, влияющие на деформации растяжения.

- Многоцикловые характеристики при растяжении. Утомление, усталость, выносливость, долговечность, остаточная циклическая деформация. Факторы, влияющие на многоцикловые характеристики при растяжении.

- Изгиб. Полуцикловые неразрывные характеристики при изгибе. Жесткость при изгибе. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия и технологию его изготовления.

- Драпируемость текстильных материалов. Методы определения. Закручиваемость трикотажа. Факторы, влияющие на эти показатели и выбор материалов в пакет одежды.

- Одноцикловые неразрывные характеристики при изгибе: несминаемость, сминаемость. Факторы, влияющие на эти характеристики. Методы определения и снижения сминаемости.

- Многоцикловые характеристики при изгибе. Выносливость, долговечность, коэффициент несминаемости. Тангенциальное сопротивление. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет изделия.

- Раздвигаемость, осыпаемость и прорубаемость текстильных материалов. Распускаемость трикотажа. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Методы предотвращения. Их влияние на процессы швейного производства.

- Физические свойства текстильных материалов. Поглощение. Гигроскопические свойства материалов: процессы сорбции, смачивания и капиллярного впитывания. Теплота сорбции. Факторы, влияющие на эти процессы. Способы улучшения гигроскопичности материалов.

- Характеристики гигроскопических свойств текстильных материалов. Их влияние  на выбор материалов в пакет изделия.

- Проницаемость. Воздухопроницаемость текстильных материалов и пакетов одежды. Факторы, влияющие на воздухопроницаемость материалов. Методы определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Водопроницаемость и водоупорность. Процесс прохождения влаги через материал. Коэффициент паропроницаемости, относительная паропроницаемость, сопротивление паропроницаемости, водопроницаемость, водоупорность. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Пылепроницаемость.	Коэффициент	пылепроницаемости, относительная пылепроницаемость, пылеемкость, относительная пылеемкость. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Теплофизические свойства, способы переноса тепла в текстильных материалах. Коэффициент теплопроводности, тепловое сопротивление, теплоотдача. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Теплоемкость текстильных материалов, удельная теплоемкость, температуропроводность. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды. Тепло-, термо-, огне-, морозостойкость текстильных материалов. Факторы, влияющие на эти свойства и методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Оптические свойства. Световой поток и его составные части. Цвет. Методы определения. Факторы, влияющие на эти свойства и их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Оптические свойства текстильных материалов: белизна, блеск, прозрачность. Факторы, влияющие на эти свойства. Методы их определения. Их влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Электризуемость текстильных материалов. Теории электризации. Характеристики электризации материалов. Методы определения и предотвращения. Влияние электризуемости на гигиеничность одежды.

- Усадка. Причины усадки. Факторы, влияющие на усадку. Особенности усадки тканей, трикотажных и нетканых полотен. Методы определения и предотвращения усадки. Ее влияние на выбор материалов в пакет одежды.

- Формовочная способность текстильных материалов. Формообразование и деформации изгиба, сжатия, растяжения, утонения. Способы получения пространственной формы из плоских материалов. Факторы, влияющие на формовочную способность материалов и качество изделий.

- Способность материалов к формозакреплению. Способы закрепления формы. Факторы, определяющие устойчивость полученной формы и их влияние на качество и долговечность швейных изделий.

- Механические факторы износа: истирание, утомление, пиллеобразование. Критерии износа, методы определения износа. Влияние механических факторов износа на качество и долговечность изделий. Пути повышения износостойкости материалов.

- Физико-химические факторы износа. Их влияние на качество и долговечность швейных изделий. Пути повышения износостойкости материалов к физико-химическим факторам. Методы определения.

- Биологические факторы износа. Комплексные методы оценки износостойкости материалов. Кинетика износа.

Тестовые задания по дисциплине

Тема 1. Строение и свойства текстильных волокон и нитей

1. Расположите ткани в хронологической последовательности по мере снижения гигроскопичности:

Шерстяные, хлопковые, вискозные, капроновые, лавсановые, полиэтиленовые

2. Расположите ткани в хронологической последовательности по мере снижения теплостойкости:

Льняные, триацетатные, диацетатные, шерстяные, из натурального шелка, полиуретановые.

3. Расположите в хронологической последовательности  проявление составных частей полной деформации:

Упругая,  высокоэластическая с малым периодом релаксации, высокоэластическая с большим периодом релаксации, пластическая.

4. Расположите в хронологической последовательности элементы надмолекулярной структуры по мере увеличения размеров:

Молекула, макромолекула, микрофибрилла, фибрилла, пачки или линейные агрегаты, трехмерные сшитые структуры.

5. Расположите в хронологической последовательности волокна по мере возрастания прочности:

Полиуретановое, шерстяное, хлопковое, лавсановое, льняное, полиэтиленовое.

6. Искусственное волокно, получаемое формованием из раствора мокрым способом это-

Вискозное, медноаммиачное, капроновое, лавсановое, нитроновое.

7. Натуральное волокно растительного происхождения это-

Лен, хлопок, анид, шелк, нитрон.

8. Синтетическое волокно, полученное формованием из расплава полимера это-

Лавсан, капрон, вискозное, нитрон, ацетатное

9. Натуральное белковое волокно это-

Шерсть, шелк, хлопок, капрон, лавсан

10. Волокно минерального происхождения это-

Асбестовое, базальтовое, хлопоковое, капроновое, лавсановое

11. Расположение в хронологической последовательности стадии получения химических волокон

очистка и подготовка сырья, приготовление прядильного раствора или расплава, формование, вытяжка и термофиксация, текстильная обработка.

12. Штапельное волокно это волокно длина которого-

13. Синтетическое волокно получают формованием из -

14.  Пряжа это нить, образованная путем -

15. Искусственное волокно получают формованием -

16. Разветвленное строение макромолекул это расположение макромолекул -

17. В кристаллической области макромолекулы и их звенья расположены -

18. В фибриллах и микрофибриллах макромолекулы расположены –

19.  Аморфной области полимера макромолекулы расположены –

20. В пачках (или линейных агрегатах)  макромолекулы расположены -

21. Линейная плотность волокна  это  масса единицы -

22. Пластическая деформация волокна  называется  –

23. Разрывная нагрузка это наибольшее усилие, которое выдерживает волокно или нить к моменту  -

24. Устойчивость к светопогоде это способность волокон и нитей сопротивляться разрушающему действию -

25. Упругая деформация волокна  называется  –

26. Теплостойкость это максимальная температура нагрева, при которой изменения свойств волокон и нитей являются –

27. Температура деструкции это температура начала –

28. Относительная разрывная нагрузка волокна это разрывная нагрузка, приходящаяся на единицу -

29. Кондиционная влажность волокна определяется при влажности воздуха-

30. Максимальная влажность волокна определяется при влажности воздуха-

31. Одиночная нить неделящаяся в продольном направлении без разрушения называется–

32. В основной цепи макромолекул  карбоцепного волокна содержатся атомы -

33. В полимерах линейного строения макромолекулы расположены -

34. В глобулах макромолекулы расположены -

35. Соответствие способа образования названию нити-

- волокна ограниченной длины, соединенные скручиванием

- элементарные нити значительной длины скрученные между собой

- одиночная нить, неделящаяся в продольном направлении без разрушения

- извитая нить, полученная методом ложной крутки

- формованная через фильеру некруглого сечения

: пряжа, комплексные нити, мононить, текстурированная, профилированная, фасонная.

36.  Соответствие способа производства нетканого полотна его названию

- клеевой, - воляльно-войвочный,- вязальнопрошивной,- аэродинамический, иглопробивной;

- фильц, сукно, ватин прошивной, клеевая паутинка, ватин иглопробивной, поролон.

37. Соответствие волокна его природе

- натуральный шелк, хлопок, вискозное, капроновое, нитроновое

- белковое, растительное целлюлозное, искусственное, синтетическое гетероцепное, синтетическое карбоцепное, минеральное

38. Соответствие волокна и его гигроскопичности -

- хлопок, шерсть, вискозное, капроновое, лавсановое

- 12-14, 14-16, 8-10, 3,5-5, 0,4-0,9, 1,5-2.

39. Соответствие волокна и его теплостойкости, оС -

- хлопок, шерсть, вискозное, капроновое, лавсановое

- 160, 130, 155, 110, 170, 90.

Тема 2. Строение текстильных материалов

1. Соответствие температуры плавления марке клея

- полиэтилен высокого давления, сополиамид ПА-54, ПА-12АКР (33,3/33,3/33,3), ПА-12АКР (45/40/15), ПА-548.

-105-110, 165, 125-130, 110-115, 155, 180

2. Соответствие характеристики структуры ткани расчетной формуле-

- линейное заполнение ткани по основе, линейное заполнение ткани по утку, поверхностное заполнение тканей, заполнение тканей по массе, объемное заполнение

3. Соответствие характеристики структуры трикотажного полотна расчетной формуле-

- линейное заполнение по основе, линейной модуль петли, поверхностное заполнение трикотажных полотен, заполнение по массе,поверхностный модуль петли.

4. Соответствие определения и названия характеристик процессов

- связывание клея (адгезива) с поверхностью склеиваемого материала (субстрата); прочность самого клея, определяемая силами взаимодействия его частиц; явление самослипания; проникновение одного полимера в структуру другого; проникновение клея на лицевую поверхность текстильного материала.

-адгезия, когезия, аутогезия, диффузия, миграция, связывания.

5. Соответствие названия технологии и с помощью чего скрепляется структура нетканых полотен

- клеевая, иглопрбивная, холстопрошивная, воляльновойлочная, аэродинамическая

- порошки или растворы адгезивов;  иглы с зазубринами; трикотажные крючки; воздействие давление, влаги и температуры;  аутогезия;  струей воды.

6. Плотность трикотажа это число петель на отрезке-

7. Структура нетканых полотен характеризуется -

8. Плотность ткани это число петель на отрезке -

9. Ткацкие станки бывают -

10. Трикотажные иглы бывают –

11. В поперечновязаном трикотаже все петли одного ряда образованы -

12. Тканая ветрозащитная прокладка из волокон –

13. Клей устойчивый к стирке -

14. Клей устойчивый к химчистке -

15. Расположение нетканых полотен в хронологической последовательности по мере возрастания поверхностной плотности:

-клеевая паутинка, Флизелин, синтепон, ватин, ватилин.

16. Расположение операций процесса образования трикотажных полотен в хронологической последовательности:

- заключение и прокладывание нити, изгибание и вынесение, прессование и нанесение, соединение и сбрасывание,  формирование и оттягивание

17. Расположение операций процесса производства тканей в хронологической последовательности:

- перемотка нитей, снование и шлихтование, проборка, ткачество,  отделка.

18. Расположение материалов по мере убывания поверхностной плотности:

- искусственный мех, шинельное сукно, драпы, шерстяные костюмно-платьевые,  шелковые блузочные и сорочечные.

Тема 4. Отделка текстильных материалов

1. Расположение операций процесса отделки тканей в хронологической последовательности:

- очистка и подготовка, крашение, печатание, заключительная отделка,  специальные виды отделки.

2. Расположение отделочных операций стадии «очистки и подготовки» хлопчатобумажных тканей в хронологической последовательности:

- опаливание, расшлихтовка, отваривание, беление,  мерсеризация, ворсование.

3. Расположение отделочных операций стадии «очистки и подготовки» шерстяных тканей в хронологической последовательности:

- опаливание, промывка, заваривание, валка,  карбонизация, ворсование.

4. Расположение отделочных операций стадии «заключительной отделки» хлопчатобумажных тканей в хронологической последовательности:

- аппретирование, ширение, каландрирование, специальная отделка.

5. Расположение отделочных операций стадии «заключительной отделки» шерстяных тканей в хронологической последовательности:

- стрижка, аппретирование, прессование, декатирование, специальная отделка.

6. Расположение стадий  процесса крашения в хронологической последовательности:

- диффузия молекул красителя из раствора к поверхности материала, сорбция молекул красителя поверхностью материала, диффузия молекул красителя в объем материала, взаимодействие красителя с материалом, закрепление красителя в структуре материала.

7. Нанесение на ткань вещество-резерв осуществляют в печати -

8. Мерсеризация это обработка тканей раствором-

9. Декатирование это обработка тканей -

10. Аппретирование это нанесение на ткань -

11. Отбеливание тканей осуществляют -

12. В зависимости от площади занимаемой рисунком ткани бывают -

### Тема 5. Геометрические свойства текстильных материалов

1.  Ткани, трикотажные и нетканые полотна характеризуются плотностью-

2  К геометрическим свойствам текстильных материалов относятся-

3. Расстояние между выступающими участками поверхности материала с лицевой  и изнаночной сторон называется-

4. Расстояние между кромками материала называется-

5. Расстояние между концами  распрямленного отрезка материала называется-

### Тема 6,7. Механические свойства текстильных материалов

1. Соответствие значения коэффициента несминаемости ткани ее характеристики:

- несминаемые, малосминаемые, среднесминаемые, сминаемые.

2. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов:

-модуль начальной жесткости при растяжении, модуль текущей жесткости при растяжении, уравнение долговечности, пространственное растяжение.

3 Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов:

-несминаемость, жесткость при изгибе, коэффициент тангенциального сопротивления, коэффициент драпируемости, коэффициент жесткости при изгибе.

4. Соответствие расчетной формулы прочности при разрыве текстильному материалу -

-тканей, трикотажных полотен, прошивного нетканых полотен, клееных нетканых полотен.

5. Соответствие расчетной формулы показателю свойств материалов при одноосном растяжении:

- Относительное разрывное удлинение, относительная разрывная нагрузка, удельная разрывная нагрузка, абсолютная работа разрыва, относительная работа разрыва.

6. Одноосное растяжение это приложение растягивающей нагрузки-

7. Смещение нитей одной системы нитей относительно другой называется-

8. Выпадение нитей из открытых срезов ткани называется-

9. Способность петель при обрыве нити перемещаться и выскальзывать из других петель называется-

10. К одноциковым неразрывным характеристикам при изгибе относятся -

11. Характеристикой материалов при многоцикловом растяжении являются -

12. Структура текстильных материалов образована связями-

13. К методам определения растяжения материалов в одежде относятся  -

14. К полуцикловым неразрывным характеристикам текстильных материалов при растяжении относятся -

15.Пространственное растяжение определяют методами -

16. Приложение растягивающей нагрузки (усилия) в двух взаимно перпендикулярных направлениях называется -

17. Приложение растягивающей нагрузки перпендикулярно плоскости материала называется -

18. Усилие направленное на разрыв специально надрезанной полоски пробы называется -

19. Разрывная нагрузка, приходящаяся на элемент структуры материала (на одну нить основы или утка, на один петельный ряд или столбик, на одну строчку прошива нетканого полотна) называется -

20. Усилие которое выдерживает материал к моменту разрыва называется -

21. Масса одного погонного метра материала характеризует -

22. Число циклов, которое выдерживает материал до разрушения при заданной нагрузке в каждом цикле характеризует -

23. Время от начала многоциклового растяжения материала до  момента разрушения при заданной нагрузке в каждом цикле характеризует -

24. Деформация, накопившаяся за определенное заданное число циклов растяжения называется -

25. Способность материалов сопротивляться изменению формы при действии внешней изгибающей нагрузке характеризуется-

26. Способность материалов в подвешенном состоянии образовывать мягкие подвижные складки характеризуется-

#### Тема 8. Физические свойства текстильных материалов

1. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов-

- Коэффициент теплопроводности, Коэффициент теплоотдачи, Удельная теплоемкость, Тепловое сопротивление, Коэффициент температуропроводности.

2. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов-

- Влажность материала, Кондиционная влажность, Гигроскопичность, Водопоглощаемость, Влагоотдача.

3. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов-

- Коэффициент воздухопроницаемости, Коэффициент паропроницаемости, Относительная паропроницаемость, Сопротивление паропроницаемости, Коэффициент водопроницаемости.

4. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов-

- Коэффициент воздухопроницаемости, Коэффициент пылепроницаемости, Относительная пылепроницаемости, пылеёмкость, Коэффициент водопроницаемости.

5. Соответствие числа блеска ощущению (восприятию человеком) поверхности материалов-

- глубокоматовая, матовая, полуматовая, блестящая, высокоблестящая

6. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов-

- Яркость, Коэффициент яркости, Коэффициент подцветки, Число блеска, Коэффициент пропускания

7. Расположение текстильных материалов по мере убывания воздухопроницаемости

- ажурные, шифон, бязь, костюмные, драпы, кожа

8. Расположение текстильных материалов по мере убывания теплопроводности

- шифон, хлопчатобумажная фланель, шерстяные костюмные, драпы, натуральный мех.

9. Расположение текстильных материалов по мере убывания пылепроницаемости-

- шифон, ситец, костюмные, драпы, кожа

10. Воспринимаемый световой поток  дает ощущение цвета  -

11. Гигроскопические свойства материалов характеризует способность-

12. Теплоемкость материалов характеризует способность-

13. Процесс сорбции влаги состоит из  -

14. Белизна текстильных материалов характеризуется коэффициентом -

15. Морозостойкость это способность материалов выдерживать без изменения свойств  -

16. Температуропроводность это способность материалов-

17. Термостойкость это минимальная температура нагрева, при которой изменения механических свойств волокон и нитей носят –

18. Процесс поглощения паров влаги текстильным материалом называется–

19. В основе физических свойств текстильных материалов лежат процессы

20.  Тепло в материалах переносится -

21.  Способность материалов проводить тепло называется -

22. Способность материалов поглощать и удерживать тепло называется -

23. Процесс обмена теплом между поверхностью материала и газовой средой называется -

24.  Способность материалов препятствовать прохождению тепла называется -

25.  Способность материалов поглощать пыль называется -

26. Способность материалов пропускать пары влаги называется -

27.  Способность материалов пропускать воду называется -

28. Способность материалов препятствовать проникновению воды через материал называется -

29. Отношение массы паров влаги, испарившейся через материал к массе паров влаги испарившейся с открытой поверхности характеризует  -

30. Способность материалов препятствовать проникновению паров влаги через материал оценивается –

Тема 9, 10. Эксплуатационные свойства текстильных материалов

1. Расположение материалов в трибоэлектрическом ряду от «+» к «-» -

2. Усадка это способность материалов изменять линейные размеры под действием-

3. Электризуемость  текстильных материалов сопровождают процессы–

4. Причиной усадки текстильных материалов являются   -

5. Основные способы снижения электризуемости текстильных материалов -

6. Основные способы снижения усадки текстильных материалов -

7. К механическим факторам износа относятся–

8. К физико-химическим  факторам износа относятся воздействия–

9. Формовочная способность материалов это способность материалов –

10. Устойчиво закрепить форму изделия можно –

11. К биологическим факторам износа относятся процессы-

12.  Способность материалов образовывать и устойчиво сохранять форму называется -

13.  Деформация материала вследствие его сжатия по толщине называется -

14. Закрепление грубой структуры сформованного изделия возможно использованием-

15. Соответствие расчетной формулы показателю свойств текстильных материалов-

-плотность заряда, удельное поверхностное сопротивление, удельное объемное сопротивление, усадка, поверхностная плотность

16. Соответствие значения усадки ткани ее характеристики

- безусадочные, малоусадочные, усадочные.

17. Расположение материалов в хронологической последовательности по мере снижения усадки:

- шерстяные ткани, шерстяные с добавлением синтетических волокон, ткани синтетические, ткани плащевые с пропиткой, пленочные материалы

18. Расположение материалов в  хронологической последовательности по мере снижения формовочной способности:

- ткани шерстяные, ткани шерстяные с добавлением синтетических волокон, ткани синтетические, ткани плащевые с пропиткой, пленочные материалы.

19. Расположение материалов в  хронологической последовательности по мере снижения усадки:

- трикотажные шерстяные, ткани шерстяные, ткани шерстяные с добавлением синтетических волокон, ткани синтетические, ткани плащевые с пропиткой.

20. Процесс возбуждения, возникновения электрических зарядов на поверхности текстильного материала называется -

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература

- Тихонова, В. П. Материаловедение изделий легкой промышленности : учебное пособие / В. П. Тихонова, Г. Р. Рахматуллина, Д. К. Низамова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 132 c. — ISBN 978-5-7882-2612-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100674.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

- Григорьева, Е. Г. Материаловедение : учебное пособие / Е. Г. Григорьева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 67 c. — ISBN 978-5-7937-1503-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102928.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

11.2. Дополнительная литература

- Материалы для одежды и конфекционирование [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94991.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Чижик М.А. Проектирование швейных изделий из систем материалов с объёмными утеплителями [Электронный ресурс]/ Чижик М.А., Иванцова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32793.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия : учебное пособие / Т. А. Томина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30103.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

- Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) : учебное пособие / А.В. Куличенко [и др.].. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-7937-1504-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102927.html.  (— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

7. Добрикова М.А. Конфекционирование материалов. Курс лекций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Добрикова М.А.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-7937-1644-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102921.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

8.  Конфекционирование материалов : учебное пособие / И.В. Андреева [и др.].. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 110 c. — ISBN 978-5-7935-1507-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102922.html.— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

9. Бесшапошникова В.И. Текстильные материалы в производстве одежды: Учебное пособие.- Саратов.: СГТУ. 2011.- 208 с. .— Режим доступа: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/InsertStatistika.aspx?IdResurs=2826&rashirenie=doc

- Бузов Б.А. Материалы для одежды : Учебное пособие / Б.А. Бузов, Г.П. Румянцева. М. : Академия, 2014. – 224 с. Всего 2 экз.

- Полушенко, И.Г. Исследование структуры и определение свойств волокон и ниток. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Материаловедение в производстве швейных изделий»: электронный ресурс/ И.Г. Полушенко. Режим доступа: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/InsertStatistika.aspx?IdResurs=35241&rashirenie=doc

- Полушенко, И.Г.  Определение геометрических свойств, структурных характеристик, поверхностной плотности и ткацких переплетений. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Материаловедение в производстве швейных изделий»: электронный ресурс/ И.Г. Полушенко. Режим доступа: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/InsertStatistika.aspx?IdResurs=35242&rashirenie=doc

- Полушенко, И.Г. Определение механических свойств текстильных материалов. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Материаловедение в производстве швейных изделий»: электронный ресурс/ И.Г. Полушенко. Режим доступа: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/InsertStatistika.aspx?IdResurs=35243&rashirenie=doc

- Полушенко, И.Г. Определение физических и эксплутационных свойств текстильных материалов. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Материаловедение в производстве швейных изделий»: электронный ресурс/

И.Г. Полушенко.  Режим доступа: http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/InsertStatistika.aspx?IdResurs=35244&rashirenie=doc

11.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

Не используются.

11.4 Перечень электронно-образовательных ресурсов

### 1. Учебно-методические материалы по дисциплине Б.1.1.13 «Материаловедение в производстве швейных изделий» (электронный образовательный ресурс размещен в ИОС ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.   http://techn.sstu.ru/new/SubjectFGOS/Default.aspx?kod=1505

2. Сайт ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. (http://techn.sstu.ru)

11.5 Электронно-библиотечные системы

1. «ЭБС IPRbooks»,

2. ЭБС «Знание»

3. «ЭБС elibrary»

4. ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»

11.6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сервис Yandex forms // https://forms.yandex.ru/admin/

Облачный сервис Mindomo Teacher Free // https://www.mindomo.com/ru/dashboard

11.7. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с такими студентами)

1. Адаптированная версия НЭБ, для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

12. Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

12.1 Перечень информационно-справочных систем

Федеральный институт промышленной собственности [сайт] // https://www.fips.ru/

12.2 Перечень профессиональных баз данных – не используется

12.3 Программное обеспечение

Образовательный процесс по дисциплине обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (подлежит обновлению при необходимости).

- Лицензионное программное обеспечение

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint)

- Свободно распространяемое программное обеспечение

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

13. Материально-техническое обеспечение

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обручения: 11 столов, 21 стул, доска для написания мелом, ноутбук Lenovo J580 с выходом в интернет и доступом в ИОС ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., экран проекционный настенный рулонный Lumien Master Picture

Программное обеспечение:  Microsoft Windows 7.

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Reader, Google Chrome.

2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля знаний, выполнения курсовой работы

Укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами обручения: 7 столов, 15 стульев, доска для написания мелом, сушильный шкаф 1Р20, машина разрывная РМ-З-1, весы технические (3 шт.), весы аналитические ВЛА-200г-М (2 шт.), весы аналитические ВЛР-200, прибор ПЖУ-12М (для испытания ткани на жесткость), прибор ПООТ-1 (определение осыпаемости ткани), мотовило ФУ-30, круткомер R–16, прибор ПТ-2 (для определения жесткости, деформации), весовой квадрант, электронные весы Adventuru, толщиномер ПСМ-3, прибор ПТ-4  (испытание на устойчивость окраски) (2 шт.), психрометр МВ-ЧМ, микроскоп – МБУ-ЧА, разрывная машина РТ 250 М-1, вытяжной шкаф В104, прибор СМТ-22 (для определения несминаемости ткани), прибор для испытания ткани на истирание ДИТ-М, гири.

Рабочую программу составил

доцент кафедры ЕМН                                                  /Жилина Е.В./

07.06.2023

14. Дополнения и изменения в рабочей программе

#### Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры

«____»_________ 20   ___ года, протокол № _________

Зав. кафедрой _______________/_____________/

Внесенные изменения утверждены на заседании УМКС/УМКН

«_____»_________ 20  __ года, протокол № ____

Председатель УМКС/УМКН ________/______________/

# Footnotes

Таблица заполняется отдельно по каждой форме обучения

В данном разделе приводятся примеры оценочных средств